Реферат роботи

Наукова робота Савченка Д.А. та Прокопчук Н.М. «Синтез та термічні перетворення гетерометальних акваамінофосфатів».

Значна частина сучасних технічних матеріалів відноситься до фосфатів, які знаходять практичне використання в якості люмінофорів, оптичного скла, електретних матеріалів, йонних провідників, електромагнетиків, твердих електролітів, спеціального цементу, каталізаторів, пластифікаторів, антиоксидантів, складових функціональних сумішей з властивостями вогнетривів, антипіренів, інгібіторів корозії, детергентів, мінеральних пігментів, функціональної кераміки, біосумісних матеріалів, а також мінеральних добрив, преміксів, емульгаторів та стабілізаторів харчових продуктів.

Наукові дослідження свідчать, що ефективність таких продуктів зумовлюється їх складом, будовою та технологією формування певних фізико-хімічних властивостей. У зв'язку з цим перспективним напрямом хімії фосфатів є створення речовин нового складу із попередньо заданою структурою та фізико-хімічними властивостями. Серед таких маловивченими є аміачні моно- та дифосфати двовалентних d-металів. Наявність в фосфатах такого типу одночасно декількох компонентів - аміачного азоту, змішаної фосфатної групи (моно- та дифосфату), води і йону металу або комбінації металів–мікроелементів – дає можливість прогнозувати їх біологічну чи каталітичну активність. Розширення переліку речовин такого типу, що буде стимулювати їх практичне використання, можна комбінуванням кількісної та якісної складової і співвідношенням катіонної та аніонної компонент у вихідній матриці синтезу: М3(РО4)2·Н2О(тв)–М2Р2О7·Н2О(тв)–NH3(р)–H2O. Крім того, науковий інтерес становить вивчення послідовності і механізму реакцій термічних перетворень акваамінофосфатів, які моделюють високотемпературні процеси (каталіз, одержання комплексних мінеральних добрив збагачених мікроелементами, фосфатування поверхні, одержання керамічних матеріалів тощо), а також можуть бути основою для одержання нових гетерометальних і змішаноаніонних фосфатів регульованого складу.

Метою наукової роботи було вивчення умов одержання нових індивідуальних подвійних і потрійних аквоаміномоно-, ди- і монодифосфатів d-металів, а також твердих розчинів заміщення на їхній основі, дослідження умов утворення фосфатних систем; з’ясування особливостей термічних перетворень цих сполук при динамічному режимі нагрівання з встановленням температурних інтервалів утворення дегідратованих речовин; вивчення деяких фізико-хімічні властивостей та можливості практичного використання.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішено такі задачі:

1. Вивчено умови виділення із розчину і синтезувано 125 нових аквоамінофосфатів та системи аквааміномонофосфатів перехідних d-металів.

2. Досліджено склад та будову одержаних речовин методами хімічного, ІЧ спектроскопічного та рентгенофазового аналізу.

3. Проведено термічні дослідження одержаних речовин у динамічному режимі нагрівання і скласти схеми послідовності їхніх термічних перетворень.

4. Досліджено біологічну активність сполук і можливості їхнього практичного використання.

Дослідження фосфатів двовалентних металів, які знаходять використання у промисловості в якості люмінофорів, фосфатного цементу, оптичного фосфатного скла, вогнетривких сполук, мінеральних добрив, фосфатної кераміки, пігментів, каталізаторів, антикорозійних матеріалів, свідчать про те, що вони не тільки займають важливе місце серед сучасних технічних матеріалів, а й подальші пошуки у цьому напрямі є перспективними.

Зокрема, речовини, що у своєму складі, крім фосфатних груп і йонів перехідних металів, містять координований до них аміак, можуть знайти своє застосування у промисловості та сільському господарстві, виявляючи каталітичну та біологічну активність, а також як основа для одержання гетерометальних і змішаноаніонних фосфатів регульованого складу.

Важливе значення мають не лише індивідуальні сполуки, а й тверді розчини, оскільки, змінюючи співвідношення між катіонами чи аніонами, або між катіонами і аніонами одночасно, можна регулювати певні корисні властивості (забарвлення пігментів, інтенсивність люмінесценції тощо). Вивчення таких систем має не тільки практичне значення, а й теоретичне – вони можуть характеризуватися специфічним типом структури, стану речовини тощо.

Дослідження термічних перетворень таких хімічних сполук має важливе значення для визначення діапазону стабільності та властивостей речовин, що можуть використовуватись у якості високотемпературних технічних матеріалів, а також встановлення температурних режимів утворення нових зневоднених, безаміачних речовин, які іншим способом отримати неможливо. Крім того, термічний аналіз може дати опосередковану інформацію про будову сполуки та силу зв’язку молекул води і аміаку з іншими частинами структури.

Тому вивчення умов одержання акваамінофосфатів перехідних металів, систематизація даних про їх утворення, а також вивчення термічних перетворень одержаних сполук є актуальним завданням подальшого дослідження фосфатних систем.

Науково-теоретичну основу для виконання даної наукової роботи склали загальнотеоретичні наукові праці, розробки провідних фахівців у галузі неорганічного синтезу складних фосфатів – В. Копілевича, Л. Щегрова, Н. Антрапцевої, Ю. Шевченка, З. Константа, Є. Продана, Дж. Ван Везера, Д. Корбріджа, У. Джоллі, А. Бектурова, К. Кальво та ін.

Фактичним матеріалом для дослідження склали вперше синтезовані авторами зразки гетерометальних акваамінофосфатів d-металів.

У науковій роботі також були використані окремі наукові розробки раніше надрукованих у співавторстві статей:

- Акваамінфосфати міді(ІІ)-цинку як перспективні мікроелементні композиції для вирощування кукурудзи на силос / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Генгало О.М., Мокрієнко В.А., Войтенко Л.В. //НАУ- Аграрна наука і освіта. – 2007. – Том 8. – №3-4. – С. 13-21.

- Синтез і фізико-хімічні властивості твердого аквааміноортофосфату кадмію Дніпропетровськ / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. // Вопросы химии и химической технологи. 2007. – № 2. – С. 17-21.

- Одержання та фізико-хімічні властивості змішаного гетерометального аквааміноортопірофосфату цинку-міді(ІІ) / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. // Науковий вісник Ужгородського університету.Серія „Хімія”. – 2007. – Випуск №17. – С. 156–160.

- Синтез і характеристика подвійних та змішаних акваамінофосфатів цинку-кадмію / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. // Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка Наукові записки Серія: Хімія. – №10. – С. 18-23.

- Видоспецифічність акумуляції 137Cs та калію лісоутворюючими деревними породами території зони відчуження ЧАЕС / Шитюк К.Ф. Савченко Д.А. // Аграрна наука і освіта. – 2007. – Том 8. – №5-6. – С. 18-22.

- Термічні перетворення акваамінокадмію / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. // Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. Наукові записки. Серія: „Хімія”. – 2008. – №13. – С. 34–38.

- Хімічний склад та якість води Південного Бугу /П.С.Лозовицький, А.П.Лозовицький, В.А.Копілевич, К.О.Чеботько, В.Є.Косматий, Д.А.Савченко // Науковий вісник НАУ. – т.121. – 2008. – С. 78-91.

- Акваамінофосфати міді(II)-цинку як перспективні мірко елементні композиції для вирощування кукурудзи на силос / Савченко Д.А., Генгало О.М., Войтенко Л.В., Скриль М.О. // Аграрна наука і освіта. – 2008. – Т. 9. – № 1-2. – С. 30-36.

- Монофосфат акваамминцинка-кадмия и его термические превращения / Савченко Д.А., Копилевич В.А., Войтенко Л.В. // Журнал прикладной химии. – 2008. – Т. 81. – № 9. – С. 1418–1423.

- Синтез и термические превращения гидратированного аммиачного комплекса меди-цинка и кадмия / Д.А. Савченко, В.А. Копилевич, Л.В. Войтенко, Н.С. Слободяник, И.Д. Жиляк, Н.А. Скрыль // УХЖ. – 2009. – Т. 75. – № 4. – С. 80-84.

- Подвійний монодифосфат аквоамінокадмієво-нікелю та його термічні перетворення / Д.А. Савченко, В.А. Копілевич, Л.В. Войтенко // – Доп. НАНУ. – 2009. – №2. – С. 143-148.

- Моніторинг гумусного стану грунтів Інгулецької зрошувальної системи / П.С. Лозовіцький, К.О. Чеботько, В.Є. Косматий, Д.А. Савченко, Г.К. Чеботько // Науковий вісник НУБіПУ. – 2009. – № 137. – С. 48-59.

- Термічні перетворення Cd2P2O7•3NH3•4,5H2O в динамічному і квазіізотермічному режимі нагріву / І.Д. Жиляк, В.А. Копілевич, Л.В. Войтенко, Д.А. Савченко // Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка Наукові записки. Серія «Хімія». – 2009. – №15. – С. 37-42.

- Синтез акваамінофосфатів – спосіб одержання нових фосфатних матеріалів / В.А. Копілевич, Л.В. Войтенко, Д.А. Савченко, Н.М. Прокопчук, І.Д. Жиляк // Біоресурси і природокористування. – 2009. – Т.1. – №1-2. – C. 35-48.

- Термічні перетворення подвійних акваамінофосфатів нікелю(ІІ)-цинку / Н.М. Прокопчук, В.А. Копілевич, Л.В. Войтенко, Д.А. Савченко, І.Д. Жиляк // Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка Наукові записки. Серія «Хімія». – 2009. – №18. – С. 18-23.

- Дослідження умов синтезу та особливостей термічних перетворень аквааміномоно-дифосфату купруму (ІІ) / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В., Прокопчук Н.М., Жиляк І.Д. // Наук. вісник НУБіПУ. – 2010. – №150. – С. 50-56.

- Синтез ортофосфата акваамминникеля (ІІ) и его термические превращения / Прокопчук Н.М., Копилевич В.А., Войтенко Л.В., Савченко Д.А., Жиляк И.Д. // Вопросы химии и хим. технологи. – 2010. – №3 – С.157-161.

- Термічні перетворення подвійних аквааміномонофосфатів нікелю(ІІ)-цинку / Прокопчук Н.М., Копілевич В.А., Войтенко Л.В., Савченко Д.А., Жиляк І.Д. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного  університету. Серія: Хімія. - 2010. – Вип. 16. – С.29-32.

- Одержання дифосфатів купруму(ІІ)-кадмію шляхом термолізу дифосфатів акваамінокупруму(ІІ)-кадмію. / В.А.Копілевич, Жиляк І.Д., Слободяник М.С., Затовський І.В.,Войтенко Л.В., Савченко Д.А. // Біоресурси і природокористування. – 2010. – Т.2. – № 3-4. – С. 36-45.

- Копілевич В.А., Прокопчук Н.М., Войтенко Л.В. Оцінка екологічної безпеки скидів води при виробництві продукції птахівництва. // Науковий вісник Національного аграрного університету. Київ, 2003. – № 65. – С. 19 – 23.

- Копілевич В.А., Прокопчук Н.М., Войтенко Л.В. Синтез гідратованого аміачного ортофосфату нікелю (ІІ) //”Наукові записки” Тернопільського національного педагогічного у-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Хімія. -2006, №10. С.58-61.

На основі одержаних даних авторами у співавторстві отримано більше 50 патентів України на винаходи та корисні моделі:

- Пат. № 22482 МПК СО1В 25/26. Потрійна сіль аквааміноортопіро-фосфату міді(ІІ) – цинку-кадмію в твердому аморфному стані / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник і патентотримач Національний аграрний університет. – Опубл. 25.04.07, Бюл. № 5.

- Пат. № 22859 МПК СО1В 25/26. Кристалічна подвійна сіль аквааміноортопірофосфату міді(ІІ)-кадмію / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник і патентотримач Національний аграрний університет. – Опубл. 25.04.07, Бюл. № 5.

- Пат. № 22481 МПК СО1В 25/26. Кристалічний потрійний акваамінодифосфат міді(ІІ)-цинку-кадмію / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник і патентотримач Національний аграрний університет. – Опубл. 25.04.07, Бюл. № 5.

- Пат. № 22481 МПК СО1В 25/26. Кристалічний потрійний акваамінодифосфат міді(ІІ)-цинку-кадмію / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник і патентотримач Національний аграрний університет. – Опубл. 25.04.07, Бюл. № 5.

- Пат. № 23924 МПК СО1В 25/26. Подвійна сіль аквааміноортопірофосфату цинку-кадмію / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник і патентотримач Національний аграрний університет. – Опубл. 11.06.07, Бюл. № 8.

- Пат. № 24012 МПК СО1В 25/26. Аморфна гетерометальна сіль аквааміноортопірофосфату міді(ІІ)-кадмію / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник і патентотримач Національний аграрний університет. – Опубл. 11.06.07, Бюл. № 8.

- Пат. №20341. МПК СО1В 25/26. Аморфний аквааміноорто-пірофосфат цинку-міді(ІІ) / Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник і патентотримач Національний аграрний університет. – Опубл. 15.01.2007. Бюл. № 1.

- Пат. № 33164. Україна, МПК А01К 67/00. Спосіб вирощування дубового шовкопряда / Копілевич В.А., Трокоз В.О., Аретинська Т.Б., Савченко Д.А.; заявник та патентотримач Національний аграрний університет – № u 2008 01814; заявл. 12.02.2008; опубл. 10.06.2006, Бюл. № 11.

- Пат. № 32215 Україна, МПК С01В 25/00. Кристалічна потрійна сіль ортофосфату акваамінміді(ІІ)-цинку-кадмію / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № u 2007 14345 – заяв. 19.12.2007; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9.

- Пат. №83586 України, МПК С01В 25/26, 25/45. Аморфна подвійна сіль аквааміноортофосфату цинку-кадмію та спосіб її одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна) ; заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2007 02709 – заяв. 14.03.2007; опубл. 25.07.2008, Бюл. №14.

- Пат. №83598 Україна, МПК С01В 25/26, 25/45. Аморфна подвійна сіль аквааміноортофосфату міді(ІІ)-кадмію / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2007 06539 – заяв. 11.06.2007; Опубл. 25.07.2008, Бюл. №14.

- Пат. №83610 Україна, МПК С01В 25/26, 25/45. Аморфна потрійна сіль ортофосфату акваамін міді(ІІ)-цинку-кадмію та спосіб її одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2007 14368 – заяв. 19.12.2007; опубл. 25.07.2008, Бюл. №14.

- Пат. №82017 Україна, МПК С01В 25/45. Кристалічний аквааміноортопірофосфат цинку-міді(ІІ) та спосіб його одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2006 12227 – заяв. 21.11.2006; опубл.. 25.02.2008, Бюл. №4.

- Пат. №83609 Україна, МПК С01В 25/26, 25/45. Кристалічна потрійна сіль ортопірофосфату акваамінміді(ІІ)-цинку-кадмію та спосіб її одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2007 14367 – заяв. 19.12.2007; опубл. 25.07.2008, Бюл. №14.

- Пат. № 84247 Україна, МПК С01В 25/26, 25/45. Кристалічна подвійна сіль акваамінопірофосфату цинку-кадмію та спосіб її одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2008 02910 – заяв. 06.03.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. №18.

- Пат. № 84244 Україна, МПК С01В 25/26, 25/00. Кристалічна подвійна сіль аквааміноортофосфату міді(ІІ)-кадмію та спосіб її одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2007 13615 – заяв. 06.12.2007; опубл. 25.09.2008, Бюл. №18.

- Пат. № 84248 Україна, МПК С01В 25/42, 25/45. Аморфна подвійна сіль акваамінопірофосфату цинку-кадмію та спосіб її одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2008 02916 – заяв. 06.03.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. №18.

- Пат. № 84385 Україна, МПК С01В 25/26, 25/45. Аморфна потрійна сіль ортофосфату аквааміннікелю(ІІ)-цинку-кадмію та спосіб її одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2008 02913 – заяв. 06.03.2008; опубл. 10.10.2008, Бюл. №19.

- Пат. № 85308 Україна, МПК С01В 25/42, 25/45. Аморфна потрійна сіль аквааміноортопірофосфату міді(ІІ)-цинку-кадмію та спосіб її одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2007 06540 – заяв. 11.06.2007; опубл. 12.01.2009, Бюл. №1.

- Пат. № 85474 Україна, МПК С01В 25/37, 25/45. Кристалічний монодифосфат акваамінкадмію та спосіб його одержання /Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2007 08599 – заяв. 26.07.2007; опубл. 26.01.2009, Бюл. №2.

- Пат. № 86103 Україна, МПК С01В 25/26, 25/45. Аморфний аквааміноортопірофосфат кадмію-нікелю(ІІ) та спосіб його одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2007 04451 – заяв. 23.04.2007; опубл. 25.03.2009, Бюл. №6.

- Пат. № 88106 Україна, МПК С01В 25/42, 25/45. Аморфна потрійна сіль орто-пірофосфату акваамінцинку-нікелю(ІІ)-кадмію / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2008 02918 – заяв. 06.03.2008; опубл. 10.09.2009, Бюл. №17.

- Пат. № 88107 Україна, МПК С01В 25/37, 25/45. Кристалічна подвійна сіль ортофосфату аквааміннікелю(ІІ)-кадмію та спосіб її одержання / Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – № а 2008 02921 – заяв. 06.03.2008; опубл. 10.09.2009, Бюл. №17.

- Пат. № 88234 Україна, МПК С01G 53/00 Кристалічна потрійна сіль ортофосфату аквааміннікелю(ІІ)-цинку-кадмію та спосіб її одержання  /Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. – Опубл. 25.09.2009, Бюл. №18.

- Патент України № 91120 Спосіб одержання кристалічного подвійного ортофосфату міді(ІІ)-цинку /Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. –Опубл. 25.06.2010, Бюл. №12.

- Патент України №  91070 Твердий розчин ортофосфату цинку-кадмію та спосіб його одержання /Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. –Опубл. 27.09.2010, Бюл. №18.

- Патент України № 90391 Твердий розчин ортофосфату міді(ІІ)-кадмію та спосіб його одержання /Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. –Опубл. 26.04.2010, Бюл. №8.

- Патент України № 90560 Твердий гідратований потрійний аміачний пірофосфат нікелю(ІІ)-міді(ІІ)-кадмію та спосіб його одержання /Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. –Опубл. 11.05.2010, Бюл. №9.

- Патент України № 92620 Твердий гідратований потрійний аміачний пірофосфат нікелю(ІІ)-цинку-кадмію та спосіб його одержання /Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. –Опубл. 25.11.2010, Бюл. №22.

- Патент України № 92634 Твердий розчин ортофосфату міді(ІІ)-цинку-кадмію та спосіб його одержання /Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. –Опубл. 25.11.2010, Бюл. №22.

- Патент України № 92687 Кристалічний потрійний ортофосфату нікелю(ІІ)-цинку-кадмію та спосіб його одержання /Копілевич В.А., Савченко Д.А., Войтенко Л.В. (Україна); заявник та патентотримач Національний аграрний університет. –Опубл. 25.11.2010, Бюл. №22.

- Патент на корисну модель № 18045, С01В 25/26 Гідратований аміачний ортофосфат нікелю (ІІ) / Копілевич В.А., Прокопчук Н.М., Войтенко Л.В. – Заявлено 15.05.2006, Опубл. 16.10.2006, Бюл. №10.

- Патент на корисну модель № 18821, С01В 25/26 Подвійний аквааміноортофосфат нікелю (ІІ) - цинку / Копілевич В.А., Прокопчук Н.М., Войтенко Л.В. – Заявлено 08.06.2006, Опубл. 15.11.2006, Бюл. №11.

- Патент на корисну модель № 18900, С01В 25/26 Кристалічна подвійна сіль аквааміноортопірофосфату нікелю (ІІ) - цинку / Копілевич В.А., Прокопчук Н.М., Войтенко Л.В. – Заявлено 16.06.2006, Опубл. 15.11.2006, Бюл. №11.

- Патент на корисну модель № 19603, С01В 25/26 Аморфний  аквааміноортопірофосфат нікелю (ІІ) / Копілевич В.А., Прокопчук Н.М., Войтенко Л.В. – Заявлено 12.07.2006, Опубл. 15.12.2006, Бюл. №12.

- Патент на корисну модель № 19605, С01В 25/26 Рентгеноарфний  аквааміноортопірофосфат цинку / Копілевич В.А., Прокопчук Н.М., Войтенко Л.В. – Заявлено 12.07.2006, Опубл. 15.12.2006, Бюл. №12.

Пат. № 23976. Україна, МПК С01В 25/26. Подвійний аквааміноортофосфат нікелю(ІІ) – цинку / В. А. Копілевич, Н. М. Прокопчук, Л. В. Войтенко (Україна). – № u 2006 06385; Заявл. 08.06.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.

У наукових дослідженнях положення та висновки наукової роботи можуть бути основою для подальшої розробки нових біологічно-активних фосфатів, що можуть використовуватись у сільському та лісовому господарстві, продукти термолізу акваамінофосфатів можуть слугувати неорганічними люмінофорами, пігментами тощо.

Доцент кафедри аналітичної і

біонеорганічної хімії та якості води

Національного університету

біоресурсів і природокористування

України, кандидат хімічних наук					Д. Савченко

Ст. викладач кафедри аналітичної і

біонеорганічної хімії та якості води

Національного університету

біоресурсів і природокористування

України, кандидат хімічних наук					Н. Прокопчук