Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Національний  лісотехнічний  університет України

Реферат

циклу наукових праць на тему:

“СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ КУПРУМ(І) ГАЛОГЕНІДІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ ТЕРМІНАЛЬНИХ АЛКІНІВ”

Нощенко Григорій Володимирович

кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри хімії 
Національного лісотехнічного університету України

Львів – 2012

Актуальність виконаних досліджень

Сьогодні купрокаталітичні перетворення алкінів є важливими завдяки їх високій селективності і кількісному виходу. Наприклад, реакція циклоприєднання азидів і алкінів, каталізована солями Купруму (I), завдяки високій швидкості та селективності застосовується для хімічної модифікації біомолекул []. Втім, незважаючи на широке використання купрокаталітичних перетворень алкінів мало дослідженим є не лише механізм їх перебігу а й будова проміжних продуктів.

Особливо важливими для дослідження є комплекси, які утворюються під час перебігу купрокаталітичних реакцій у водному чи водно-спиртовому розчинах [], оскільки проведення в таких умовах як лабораторних, так і промислових синтезів є наближеним до вимог “зеленої” хімії []. Як каталізатори перетворень алкінів у водному середовищі використовують Купрум (І) галогеніди, найчастіше Купрум (І) хлорид в суміші з галогенідами лужних металів або амонію []. В зв’язку з цим робота спрямована на вивчення комплексів алкінів з Купрум (І) галогенідами.

Дослідження будови проміжних комплексів алкінів з галогенідами Купруму і особливостей їх утворення дає важливу інформацію про механізм купрокаталітичних реакцій. Такі комплекси зручно досліджувати лише після виділення з каталітичного розчину у вигляді окремих монокристалів методами рентгеноструктурного аналізу, що дає важливу структурну інформацію. Крім того, такі дослідження дають змогу вивчати міжлігандну взаємодію і міжлігандний вплив, що є передумовою моделювання координаційного центру з заданими електронними параметрами і стереоспецифічністю задля спрямування каталітичних перетворень в потрібному руслі. Рентгеноструктурні дослідження комплексів Купрум(I) галогенідів з монозаміщеними алкінами є важливими і з точки зору кристалічної інженерії. Крім того, в структурі комплексів алкінів з Купрум(I) галогенідами часто виникають контакти Cu(I)–Cu(I), що робить ці комплекси цікавими об’єктами для теоретичних досліджень природи хімічного зв’язку метал-метал у комплексних сполуках.

При виборі алкінових лігандів, необхідних для вивчення процесів комплексоутворення, увага була зосереджена на тих з них, які містять протоновані атоми нітрогену, оскільки помічено, що найбільшу каталітичну активність до алкінів виявляють системи MCl–CuCl–H2O, де в якості M+ є катіони амонію або протоновані органічні аміни. Крім того були вибрані алкінові ліганди, що містять пропаргільну групу –CH2–C≡CH, яка характеризується особливою хімічною поведінкою у порівнянні з іншими C≡C-вмісними групами. Одержані похідні алкінів також є ключовими інтермедіатами для приготування багатьох біологічно-активних нітроген- і оксигенвмісних сполук.

Мета праці

Синтезувати комплекси Купрум(I) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів із спиртово-водних розчинів у вигляді монокристалів придатних для рентгеноструктурного аналізу та здійснити рентгеноструктурний і кристалохімічний аналізи отриманих сполук. Вивчити особливості будови комплексів Купрум(I) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів.

Наукова новизна

На початок виконання дослідження в Кембріджській базі структурних даних (The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC)) була інформація про кристалічні структури 19 комплексів монозаміщених алкінів з Купрум(I) галогенідами. Більша частина з цих комплексів була синтезована з використанням не лише дорогих але й токсичних органічних розчинників – найчастіше похідних фосфіну. Синтезовані автором 13 нових комплексних сполук одержані з спиртово-водних розчинів. Використання в якості розчинників спирту та води не тільки здешевлює синтез але й наближає його до вимог “зеленої хімії”. Дослідження будови всіх синтезованих комплексів здійснено з використанням рентгеноструктурного аналізу – методу дослідження, що дає найповнішу інформацію про хімічну будову речовин у кристалічному стані. Кристалохімічний аналіз синтезованих сполук здійснений у відповідності до сучасних наукових уявлень про будову координаційних сполук. Особливо цікавим є те, що зі спиртово-водного розчину вдалося синтезувати у вигляді придатних для рентгеноструктурного аналізу не лише -комплекси Купруму з алкінами а й 2 комплекси ацетиленідного типу. В одному з комплексів ацетиленідного типу виявлено новий тип металічного кластера [Cu8], утвореного внаслідок координування атомами Купруму(І) групи СС алкінів, який можна розглядати як поєднання двох відомих кластерів [Cu4] і [Cu5].

Практична значимість

Результати роботи поглиблюють і розвивають уявлення про будову π- і π,σ-комплексів Купрум(I) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів і про координаційні можливості термінальної групи C≡C алкінів, можуть бути використані для розробки методів синтезу π- і π,σ-комплексів Купрум(I) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів із заданою будовою координаційного вузла. Показано можливість синтезу комплексів такого типу із спиртово-водних розчинів. Також, отримані відомості можуть бути використані спеціалістами, які працюють над дослідженням чи оптимізацією Купрум(I)-каталітичних перетворень алкінів а також дослідниками комплексних сполук Купруму(I), алкінів і комплексних сполук, що містять металічні кластери.

Загальна кількість публікацій 13, із них

статей – 7, тез доповідей на конференціях – 6,

статей в іноземних журналах – 3,

статей в журналах з імпакт-фактором – 1,

статей в журналах, що входять до науково метричної бази Scopus – 3,

в тому числі за темою праці – 3.

Основні науково-технічні результати

Вперше синтезовано у вигляді монокристалів 13 комплексних сполук Купрум(I) галогенідів з монозаміщеними алкінами. З них 11 – π-комплекси, 2 – π-комплекси ацетиленідного типу (табл. ). Для всіх синтезованих комплексів проведено рентгеноструктурний аналіз методом монокристалу.

Таблиця

Кристалографічні характеристики вивчених комплексів Купрум(I) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів

| № | Склад комплексу | Спосіб координування групи CC | Пр. гр., Z | Параметри комірки (Å,град.) | V, Å3, , г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a,  | b,  | c,  |  |
| 1 | [HCCCH2NH3]CuCl1.13Br0.87 | η2 | Pbca, 8 | 8,862(5) | 7,526(3) | 19,29(1) | 1286(2), 2,325 |
| 2 | [HCCCH2NH3]CuCl0.26Br1.74 | η2 | Pbca, 8 | 8,959(4) | 7,643(3) | 19,565(2) | 1339,6(4) 2,655 |
| 3 | [NH3CH2CCCCCH2NH3]Cu2Cl4 | η2; η2 | B2/b, 8 | 19,591(6) | 7,299(3) | 8,636(3) 106,83(3) | 1182(1), 2,130 |
| 4 |  | η2 | P21/b, 4 | 16,868(8) | 13,177(8) | 13,32(1) 103,50(4) | 2879(6) 1,462 |
| 5 |  | η2 | P21/n, 4 | 7,685(1) | 12,259(3) 99,948(3) | 15,680(3) | 1455,1(1), 1,852 |
| 6 |  | η2 | P21/n, 4 | 7,666(2) | 12,222(2) 99,75(2) | 15,625(4) | 1442,8(8), 1,843 |
| 7 |  | η2 | , 2 | 7,019(3) 82,422(6) | 7,390(3) 80,606(6) | 10,743(4) 73,659(7) | 525,3(2), 2,267 |
| 8 |  | η2 | 2 | 6,878(2) 83,32(3) | 7,243(2) 80,75(3) | 10,614(5) 73,32(2) | 498,6(6), 1,897(2) |
| 9 | [HCCCH2NH3]Cu2Cl3 | -η2, η2 | P21/c, 4 | 10,204(2) | 11,783(2) 101,73(3) | 6,234(1) | 733,9(5), 2,620 |
| 10 | [HCCCH2NH3]Cu2Cl3·H2O | -η2, η2 | P21/c, 4 | 6,6940(3) | 20,668(3) 94,217(4) | 6,1946(3) | 854,71(6), 2,390 |
| 11 | [HCCCH2NH3]Cu2Br3 | η2 | P21/n, 4 | 6,722(4) | 12,818(8) 100,25(4) | 9,907(3) | 840(1), 3,344 |
| 12 | (4-ampH)[Cu9Cl8(CCCH2OH)2] | -η1, η1, -η2, η2; 3-η1, η1, η1 -η2, η2 | , 2 | 12,547(5) 75,93(2) | 12,502(4) 82,21(3) | 8,201(2) 76,05(3) | 1207(2), 2,916 |
| 13 | NH4[Cu8Cl9(CCCH2NH3)2]·2H2O | -η1, η1, -η2, η2 | Pbcn 8 | 10,3755(5) | 12,2234(5) | 18,3286(7) | 2324,5(3), 2,833 |

Комплексні сполуки [HCCCH2NH3]CuCl1,13Br0,87 (1) і [HCCCH2NH3]CuCl0,26Br1,74 (2) , що кристалізуються в просторовій групі Pbca  є ізоструктурним до описаного в літературі комплексу [HCCCH2NH3]CuCl2. В структурі 1 і 2 група CC катіона пропаргіламонію координується з одним атомом Cu(I) (рис. 1), а блокований катіоном Н+ атом Нітрогену аміногрупи атомами Cu(I) не координується. Відстані Cu–m (m – середина зв’язку CC) дорівнюють 1,95(2) та 1,92(2) Å в структурах 1 і 2 відповідно. Внаслідок координації вуглецевий ланцюг катіона паргіламонію є деформований. Кути CC–C становлять 164(2) º та 162(2) º, а зв’язки CC видовжені до 1,22(2) та 1,18(2) Å в структурах 1 і 2 відповідно. Атоми Cu(I) мають деформоване тригонально-пірамідальне оточння. Два атоми галогену і група CC лежать в основі піраміди, один віддалений атом галогену знаходиться в її вершині. Група –NH3+ органічного ліганда в сполуці 1 утворює розгалужену систему водневих зв’язків типу N–HCl.

Сполука [(H3NCH2CCCCCH2NH3)]Cu2Cl4 (3) – перший представник серед структурно досліджених Купрум(І) галогенідних -комплексів, в якому два спряжені зв’язки СС диалкінового ліганда -координуються атомами Купруму(І) (відстань Cu–m складає 1,919(5) Å) (рис. 2). Крім групи СС атом Cu(I) координує ще два атоми Хлору, набуваючи дещо деформованого тригонального оточення. Бідентатний за рахунок двох зв’язків СС димер катіону пропаргіламонію π-координований атомами Cu(I) від двох різних іонів CuCl2–, утворюючи в результаті центросиметричну одиницю [(H3NCH2CCCCCH2NH3)]Cu2Cl4.   Ці будівельні одиниці за рахунок видовжених зв’язків Cu···Cl (2,827(5) Å) об’єднуються 
в ланцюжки складу {[(H3NCH2CCCCCH2NH3)]Cu2Cl4}n орієнтовані вздовж напрямку [010].

Група –NH3+ органічного ліганда в сполуці 3 (так само як в 1 і 2) утворює розгалужену систему водневих зв’язків типу N–HCl. Внаслідок π-взаємодії валентні кути С(1)-С(2)С(3) і С(2)С(3)-С(3) стають рівними 158,5(5) і 166,2(5) відповідно, а зв’язок СС видовжується до 1,227(6) Å.

Координаційний вузол атома Купруму(I) і неорганічний фрагмент в сполуках [EtmpH]CuCl2 (4) та [EtmpH]CuBr2 (5)  (рис. 3) формується інакше ніж в попередньо розглянутих купрогалогенідних π-комплексах пропаргіламіну і димеру пропаргіламіну (сполуки 1, 2 і 3). Відмінність полягає в тому, що в 4 та 5 не формується багатоядерний неорганічний комплексний аніон.

Натомість група СС органічного ліганду координована одним атомом Купруму(I) (відстань Cu–m складає 1,906(5)  в 4 та 1,91(1) Å в 5). Крім групи СС атом Cu(I) координується ще з двома атомами галогену, набуваючи дещо деформованого тригонального оточення. Найближчий атом хлору від сусіднього координаційного вузла в структурі 4 є на відстані 4,5 Å. “Блокований” катіоном Н+ атом Нітрогену аміногрупи атомами металу не координується. Таким чином, комплекси мають острівну будову. Причому в структурі 4 присутні дві кристалографічно незалежні острівні одиниці. Вони мають однакові геометричні характеристики, але відрізняються за кількістю утворюваних водневих зв’язків. Одна з них утворює міцні водневі зв’язки N–HCl з трьома атомами хлору і зв’язок СС–HCl – з одним атомом хлору. Інша структурна одиниця взагалі не утворює зв’язків СС–HCl, а її аміногрупа задіяна в утворенні зв’язку N–HCl лише з двома атомами хлору.

Ізоструктурною до 5 є комплексна сполука [EtmpH]CuCl0,14Br1,86 (6).

В структурі [Pryan]CuBr2 (7) (рис. 4) потрійний звязок катіона 4-аміно-1-проп-2-ін-1-ілпіридинію координований з одним атомом Cu(I) як і в структурі [Pryan]CuCl1,61Br0,39 (8). Відстані Cu–m в структурах 7 та 8 становлять 1,930(6) Å та 1,92(3) Å відповідно. Однак, зв’язок C≡C внаслідок координування видовжується незначно. Його довжина 1,206(8) Å. Структура комплексів побудована з острівних одиниць складу [Pryan]CuX2, які утримуються водневими зв’язками N–HX і С–HX (де X – атом галогену).

В структурі сполуки [HCCCH2NH3]Cu2Cl3 (9) (рис. 5) зв’язок CC алкінового ліганда координується двома атомами Cu(I)  (кут Cu(1)mCu(2) дорівнює 95,27(9) °). В структурі 9 один з атомів металу (Cu(2)) більш ефективно зв’язується з групою CC органічного ліганду (відстань Cu(2)–m 1,93(2) Å) тоді як інший атом металу (Cu(1)) зв’язаний слабше (відстань Cu(1)–m 1,99(2) Å). Внаслідок π-координування групи CC одночасно двома атомами Купруму органічний ліганд зазнає змін (зв’язок CC видовжується до 1,25(2) Å, а кут C(1)C(2)C(3) стає рівним 154,8(2) °). Окрім групи CC кожен атом металу координуються ще з трьома атомами Хлору, формуючи деформоване тригонально пірамідальне оточення. Неорганічні частини цих фрагментів об’єднуються між собою зв’язками CuCl (3,077(2) Å). Внаслідок цього формуються гофровані аніонні шари. Конформація шарів задається водневими зв’язками N–HCl і С–HCl.

| Рис. 5. Фрагмент структури [HCCCH2NH3]Cu2Cl3 | Рис. 6. Фрагмент структури [HCCCH2NH3]Cu2Cl3·H2O |
| --- | --- |

В структурі [HCCCH2NH3]Cu2Cl3·H2O (10) координування групи CC катіона пропаргіламонію здійснюється двома атомами Купруму(І) (рис. 6). Відстані Cu(1)–m і Cu(2)–m відповідно дорівнюють 1,920(3) і 1,937(2) Å, кут Cu(1)mCu(2) рівний 95,28(9) °.

Свідченням значної ефективності координування є видовження зв’язку CC катіона пропаргіламонію до 1,269(3) Å. Кут C(1)C(2)C(3) набуває значення 154,8(2) °. Неорганічний фрагмент структури 10 побудований завдяки об’єднанню центросиметричних фрагментів {[(HCCCH2NH3)2]Cu4Cl6} через атоми хлору в ланцюжки {[(HCCCH2NH3)2]Cu4Cl6}n. Водневі зв’язки N–HCl і С–HCl додатково зшивають фрагменти в середині ланцюжка. Ланцюжки між собою об’єднуються завдяки молекулам води, які формують мережу водневих звязків N–HO і O–HCl.

В структурі [(HCCCH2NH3)Cu2Br3] (11) група CC катіона пропаргіламонію координована лише одним атомом Купруму(I) (рис. 7), інший кристалографічно незалежний атом Купруму(I) участі в -зв’язуванні не бере. Завдяки -взаємодії Cu–(СC) зв’язок СC і карбоновий скелет катіона пропаргіламонію, в порівнянні з некоординованим [HCCCH2NH3]Br, зазнає

змін (зв’язок CC видовжується до 1,216(8) Å, а валентний кут CC–C становить 165,6(6)).

Відстань Cu–m в 11 складає 1,958(5) Å. До координаційного оточення атома Cu(1) в структурі 11 крім зв’язку CC належать також два атоми брому, утворюючи практично плаский тригон. Атом Cu(2) оточений чотирьма атомами Брому по тетраедру і не зв’язаний з органічним лігандом.

Структура комплексу 
4-ampH[Cu9Cl8(CCCH2OH)2] (12) (4-ampH+- катіон 4-амінопіридинію реалізується через ,-координування атомами Купруму(I) двох кристалографічно незалежних аніонів утворених при заміщенні атома Гідрогену на атоми Купруму(І) в групі CCH пропаргілового спирту (рис. 8, 9). Сумісне π,σ-координування зв’язку CC чотирьома атомами металу приводить до виникнення контактів Cu(3)···Cu(4.1) 2,337(4) Å (для порівняння в структурі міді найкоротша відстань між атомами становить 2,556 Å при температурі 296 К). Тобто, в структурі виникають кластерні утворення двох типів, що чергуються – однин кластер [Cu8] (рис. 8) і два кластери [Cu4] (рис. 9), які об’єднуються містковими атомами Хлору і формують каркасний аніон. В межах каркасного аніона вздовж напрямку [001] виникають великі канали діаметром приблизно 8 Å, в яких розміщуються катіони 4-амінопіридинію.

Розглянемо детальніше будову кластерів (рис. 12). Вже згадувалося, що в структурі 12 присутні кластери, що чергуються (в межах кількох комірок): два [Cu4], або один [Cu8]. Один з кластерів [Cu4] утворюють атоми Cu(1) і Cu(2), які -координують зв’язок C(1)C(2) однієї з кристалографічно незалежних частинок CCCH2OH і атоми Cu(3) і Cu(4.1), які утворюють з аніоном пропаргилію -зв’язки CuC ацетиленідного типу. -Зв’язування атомів металу здійснюється через дві майже взаємноперпендикулярні p-орбіталі етинільної групи на відстанях Cu(1)m(1.2) і Cu(2)m(1.2) (m(1.2) – середина зв’язку C(1)C(2)) що дорівнюють 1,984(7) Å, кут Cu(1)m(1.2)Cu(2) становить 94,7(3). Подібно формується кластер [Cu8]. Його можна розглядати як об’єднання двох кластерів [Cu4] через містковий атом Cu(І).

Подібно до попереднього випадку, структура NH4[Cu8Cl9(CCCH2NH3)2]·2H2O (13) (рис. 10) реалізується внаслідок ,-координування атомами Купруму(I) алкінового ліганда. При цьому в структурі виникають кластерні утворення [Cu4].

Атоми Сu(3) і Сu(4) π-координують групу CC (відстані Сu–m доріввнюють 1,957(1) і1,988(1) Å відповідно), атоми Сu(1) і Сu(2) σ-координують кінцевий атом Карбону групи CC на відстанях 1,915(8) і 2,016(7) Å відповідно. Чотири атоми Купруму(І) істотно впливають на геометрію органічного ліганду. Його зв’язок CC видовжується до 1,305(9) Å, а кут CC–C набуває значення 146,0(8) °. Внаслідок такої взаємодії атоми металу Сu(1) і Сu(2) зближужуються на відстань 2,487(1) Å, характерну для кластерних утворень. Кластер побудований таким чином, що атоми Сu(1), Сu(2), Сu(3) і група CC знаходяться в одній площині, а зв’язок Сu(4)–m напрямлений перпендикулярно до цієї площини. Ці координаційні вузли об’єднуються містковими атомами хлору і утворюють шари складної будови. Між шарами розміщені молекули кристалізаційної води, які утримуються водневими зв’язками OH···Cl. Шари подекуди “зшиті” видовженими контактами Сu···Cl.

ВИСНОВКИ

В дев’яти π-комплексах група C≡C органічного ліганда координується з одним атомом Cu(I), в двох – з двома атомами Cu(I). В π-комплексах ацетиленідного типу, крім π-координації, утворюються σ-звязки Cu−C≡C шляхом заміщення атома гідрогену групи ≡C−H на два або три атоми Cu(I). Аналіз будови координаційних π- і π,σ-вузлів показує тенденцію послаблення π-взаємодії Cu(I)–(CC) при переході від комплексів, в структурі яких група CC π-координується з одним атомом Cu(I), до комплексів, в структурі яких група CC π-координується з двома атомами Cu(I), а потім до комплексів в структурі яких група CC є π-координованою з двома атомами Cu(I) і додатково σ-координованою двома або трьома атомами Cu(I) (рис. 11). При цьому активація зв’язку CC посилюється в цьому ж ряді. Це обумовлено адитивністю впливу координованих з групою CC атомів Cu(I).

Аналіз будови координаційного оточення атомів Cu(I) в π-комплексах Купрум(І) галогенідів з пропаргіламоній галогенідами складу [HCCCH2NH3]CuX2 (де Х = Cl, Br) показує, що часткова заміна атомів Хлору на атоми Брому зумовлює деформацію координаційного оточення атомів Cu(I) від деформованого тетраедричного до плоско-тригонального. Повна заміна атомів Хлору на атоми Брому веде до зміни мотиву структури, що пояснює неізоструктурність комплексів [HCCCH2NH3]CuCl2 і [HCCCH2NH3]CuBr2. Натомість, у випадку плоско-тригонального оточення атомів Cu(I) в π-комплексах [EtmpH]CuX2 і [Pryan]CuX2 (де Х = Cl, Br) повна або часткова заміна атомів Хлору на атоми Брому не впливає на деформацію координаційного многогранника атома металу. Виділено у вигляді монокристалів та рентгеноструктурно досліджено комплекси, що утворюються під час перебігу окисної дегідроконденсації пропаргіламіну. Два комплекси з вихідною речовиною – пропаргіламіном: [HCCCH2NH3]CuCl2 і NH4[Cu8Cl9(CCCH2NH3)2]·2H2O; один комплекс з продуктом реакції – димером пропаргіламіну складу [NH3CH2CCCCCH2NH3]Cu2Cl4. На основі аналізу будови  інтермедіатів окисної дегідроконденсації пропаргіламіну розглянуто структурний аспект перебігу цієї реакції, що узгоджується з результатами кінетичних досліджень.

Обґрунтування об’єднання наукових праць в єдиний цикл.

Усі публікації об’єднує проблема «Структурні особливості взаємодії Купрум(І) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів». 
В них висвітлено:

- методики синтезу комплексних сполук Купрум(І) галогенідів з термінальними алкінами;

- результати рентгеноструктурних досліджень синтезованих сполук;

- результати кристалохімічного аналізу синтезованих сполук;

- описано будову комплексних сполук, що утворюються під час перебігу
       окисної дегідроконденсації пропаргіламіну: два комплекси з вихідною 
       речовиною – пропаргіламіном і один комплекс з продуктом 
       реакції – димером пропаргіламіну.

Перелік цитованої літератури

# Endnotes

V.D. Bock, H. Hiemstra, J.H. van Maarseveen CuI-Catalyzed Alkyne–Azide “Click” Cycloadditions from a Mechanistic and Synthetic Perspective // European Journal of Organic Chemistry 2006, V.2006,  I. 1, p. 51–68.

Мыхаличко Б.М., Темкин О.Н., Мыськив М.Г. Полиядерные комплексы галогенидов меди(I): координационная химия и каталиттические превращения алкинов // Успехи химии. –2000. –Т. 69, №11. –С. 1042-1051.

W.M. Nelson, Green solvents for chemistry: Perspectives and practice, Oxford university press 2003, Oxford, 390 p.

Темкин О.Н., Шестаков Г.К., Трегер Ю.А. Ацетилен: Химия. Механизмы реакций. Технология. М.: Химия, –1991, –416 с.: ил., табл. – Библиогр. с.: 384–411.

# Text boxes

Рис. 2. Фрагмент структури [NH3CH2CCCCCH2NH3]Cu2Cl4

Рис. 1. Фрагмент структури [HCCCH2NH3]CuCl1,13Br0,87, (X(1) = 0,42(4)Cl+ + 0,59(4)Br, X(2) = 0,71(3)Cl + 0,28(3)Br)

Рис. 3. Кристалографічно незалежний фрагмент структури [EtmpH]CuCl2

Рис. 4. Проекція структури [Pryan]CuBr2

Рис. 7. Фрагмент структури [(HCCCH2NH3)Cu2Br3]

Рис. 8. Кластер [Cu8] в структурі 4-ampH[Cu9Cl8(CCCH2OH)2]

Рис. 9. Окремі кластери [Cu4] в структурі 4-ampH[Cu9Cl8(CCCH2OH)2]

Рис. 10. Фрагмент структури NH4[Cu8Cl9(CCCH2NH3)2]·2H2O

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Рис. 11. Розподіл довжин зв'язку C≡C (1) і відстаней Cu–m (2) відповідно до способу координування групи C≡C монозаміщеного алкіна: а) – аніонні купрохлоридні η2-комплекси, б) – молекулярні купрохлоридні η2-комплекси, в) – аніонні купробромідні η2-комплекси, г) – аніонні купрохлоридні -η2,η2-комплекси, д) – молекулярні купрохлоридні -η2,η2-комплекси, е) – аніонні купрохлоридні -η2,η2,-η1,η1- а також -η2,η2,3-η1, η1, η1-комплекси. |