РЕФЕРАТ

циклу наукових праць

«Новітні наноструктури на основі нітридів групи ІІІ:

структурні, оптичні та електронні властивості»

на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2013 року

Автори:	Кучук Андріан Володимирович, к.ф.-м.н., с.н.с.,

Наумов Андрій Вадимович, к.ф.-м.н., н.с.,

Авраменко Катерина Андріївна, к.ф.-м.н., н.с.,

Сафрюк Надія Володимирівна, к.ф.-м.н., м.н.с.

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова

НАН України

Цикл наукових праць присвячений комплексному експериментальному і теоретичному дослідженню фундаментальних фізичних властивостей новітніх напівпровідникових наноструктур на основі нітридів групи ІІІ, актуальних для сучасної наноелектроніки та оптоелектроніки. Робота виконувалась в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України у період 2004-2012 рр.

Актуальність теми. Унікальні функціональні властивості ІІІ(Ga,Al,In)-N напівпровідників: діапазон ширини забороненої зони Eg від 0.7 еВ (InN) до 3.4 еВ (GaN) та 6.2 еВ (AlN), наявність сильних (~105 В/см) вбудованих полів спонтанної та п’єзоелектричної поляризації, високий поріг електричного поля пробою Ес ~5 106 В/см (GaN), висока дрейфова швидкість електронів ( ~3∙107 см/с при напруженості прикладених електричних полів до Е ~150 кВ/см, гарна теплопровідність, термічна міцність, радіаційна стійкість та інше обумовлюють широкі перспективи їх застосувань в новітній наноелектроніці так як вони дозволяють досягати в наноприладах рекордних характеристик робочих напруг (>100 В), високих частот (>100 ГГц), потужностей (>100 Вт) та ККД (>50%). Зокрема, квантові гетероструктури (ГС) типу AlxGa1-xN/GaN є привабливими для використання в потужних польових транзисторах (FET), швидкодіючих транзисторах з високою рухливістю електронів (HEMT), високочастотних резонансно-тунельних діодах (RTD), високоефективних світловипромінюючих інжекційних діодах (LED) і лазерних діодах (LD) видимого та ультрафіолетового діапазонів, тонкоплівкових (TF) оптоелектронних сенсорах тощо. Також перспективним є використання нітридних наноструктур в квантових генераторах надвисокочастотного (ТГц) електромагнітного випромінювання міліметрового та субміліметрового діапазонів. Тому досконале знання структурних, оптичних та електронних властивостей, що характеризують основні фізичні параметри таких наноструктур є дуже важливим і актуальним.

Мета роботи і задачі дослідження. Метою роботи є комплексне дослідження структурних, оптичних та електронних властивостей квантово-розмірних наноструктур на основі напівпровідникових сполук ІІІ(Ga,Al,In)-N та встановлення фізичних факторів, що впливають на деформаційно-релаксаційні процеси, механізми плазмон-фононних збуджень, спектри фотолюмінесценції та кінетику електронного транспорту в нітридних наноструктурах різної планарної та вертикальної конфігурації. Відповідно до поставленої мети розв’язувалися наступні наукові завдання:

- дослідження впливу підкладки та залишкових деформацій в буферних шарах GaN на деформаційно-релаксаційні процеси та структурні характеристики багатошарових ГС AlxGa1-xN/GaN, короткоперіодних надграток (НГ) AlN/GaN та InxGa1-xN/GaN;

- дослідження просторового розподілу деформацій, досконалості кристалічної структури і особливостей випромінювальної рекомбінації у LED-структурах на основі ГС InxGa1-xN/GaN при зміні кількості та композиційного складу квантових ям (КЯ);

- дослідження змішаних плазмон-LO-фононних збуджень та їх просторового розподілу в n++-n0-n++-GaN структурах; вивчення впливу товщини n0-GaN шару на розподіл концентрації і рухливості електронів в n-GaN шарах;

- дослідження спектрально-кінетичних особливостей фотолюмінесценції (ФЛ) в AlxGa1-xN/GaN ГС з модульовано-легованими та номінально нелегованими бар’єрними шарами;

- дослідження латерального транспорту електронів в HEMT-структурах на основі ГС AlxGa1-xN/GaN з різним ступенем квантової локалізації двовимірного електронного газу (2DEG) в КЯ на гетерограниці AlGaN-GaN; визначення ефективної маси 2DEG електронів, механізмів їх переносу та рекомбінації в AlxGa1-xN/GaN ГС;

- дослідження вертикального транспорту електронів в багатобар’єрних RTD-структурах на основі ГС AlN/GaN/AlN, аналіз ефектів бістабільності та флуктуацій тунельного струму;

- дослідження тонкоплівкових наноструктурованих дифузійних бар’єрів для створення якісних та надійних омічних та бар’єрних контактів до n/р-GaN та приладових наноструктур на основі AlxGa1-xN/GaN.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті комплексного дослідження напівпровідникових наноструктур на основі нітридних сполук ІІІ(Ga,Al,In)-N з використанням найновіших фізичних методів неруйнівної діагностики, включаючи високороздільну рентгенівську Х-променеву дифрактометрію, скануючу оптичну конфокальну раманівську/фото люмінесцентну спектроскопію із субмікронною роздільною здатністю, прецизійні електрофізичні вимірювання та методи комп’ютерного моделювання, систематично вивчено базисні структурні, оптичні, електронні властивості досліджуваних наноструктур і отримано низку нових фундаментальних результатів, більшість з яких має пріоритетний характер:

- вперше для багатошарових систем AlxGa1-xN/GaN/Al2O3 встановлено новий механізм релаксації пружних деформацій, для короткоперіодних НГ AlN/GaN запропоновано і пояснено механізм деформаційно-релаксаційних процесів на різних типах підкладок;

- з’ясовано особливості квантової локалізації 2DEG в модульовано-легованих та номінально нелегованих ГС AlxGa1-xN/GaN внаслідок полів спонтанної та п’єзоелектричної поляризації, прояснено рекомбінаційну природу довгохвильової фотолюмінесценції, показано вплив домішкових центрів на рекомбінацію носіїв;

- уточнено значення ефективної маси 2DEG електронів на краю зони провідності GaN-AlGaN, визначено рухливість носіїв, часи розсіяння, коефіцієнти оптичного поглинання та випромінювальної рекомбінації;

- вперше вивчено закономірності змішаних плазмон-LO-фононних збуджень в n++-n0-n++-GaN структурах, визначено розподіл концентрації і рухливості вільних носіїв заряду та запропоновано механізм непружного розсіяння на неекранованих LO-фононах в n-GaN шарах;

- показано ефективність впровадження тонкоплівкових нанокомпозитних дифузійних бар’єрів в контактній металізації нітридних наноструктур для створення якісних та стабільних омічних та бар’єрних контактів до n/p-GaN шарів та приладових наноструктур на їх основі.

При дослідженні структурних властивостей ГС AlGaN/GaN/Al2O3(0001) вперше встановлено новий механізм релаксації пружних деформацій, який полягає в різних кутових розворотах гексагональних комірок GaN навколо с-осі сапфіру. Показано, що величина цих розворотів залежить від товщини підкладки та отримано експериментальне підтвердження картини сполучення елементарних комірок шару і підкладки на границі розділу, що приводить до мінімальної невідповідності параметрів ґраток системи. Розрахована мозаїчність шарів GaN, так звані нахили (tilts), повороти (twists), а також розміри областей когерентного розсіяння. Показано, що наявність дислокацій у гетероструктурах призводить до істотного перерозподілу як мікродеформацій (всередині блоків), так і макродеформацій (макровигину) при зміні товщини підкладки. Показано, що узгодження між експериментальною та теоретичною кривизною системи можливе лише за умови врахування як розворотів одиничних комірок гетерошарів відносно підкладки так і густини та закону розподілу крайових і гвинтових компонент дислокацій в гетерошарах.

При дослідженні спектрів фотолюмінесценції в AlGaN/GaN/Al2O3(0001) ГС з легованими та нелегованими бар'єрами виявлено ефект спектральної трансформації ФЛ. Встановлено, що смуга ФЛ в області 3.46-3.3 еВ, яка пов’язана з випромінювальною рекомбінацією 2DEG електронів і фотозбуджених дірок, в модульовано-легованих ГС зникає, а замість цього, поряд з підсиленням піку крайової ФЛ при 3.49 еВ, виникає широка інтенсивна смуга ФЛ в області 3.3-2.7 еВ. Пояснено природу цього низькоенергетичного випромінювання, яке віднесено до рекомбінації донорно-акцепторних пар за участю додаткових глибоких акцепторних центрів у шарі GaN, внесених легуванням бар’єру AlGaN.

На основі магнітнотранспортних вимірювань та самоузгоджених розрахунків визначено основні фактори, які впливають на величину ефективної маси електронів 2DEG в номінально нелегованих ГС AlGaN/GaN HEMT-структурах. Встановлено її залежність від умов локалізації 2DEG в КЯ на гетерограниці AlGaN-GaN. Показано, що з усіх можливих факторів впливу, включаючи густину електронних станів, непараболічність зони провідності, електрон-фононну взаємодію та ефект магнітного поля, у більшості випадків саме проникнення хвильової функції електронів в бар'єр та її гібридизація є головним фактором, що впливає на ефективну масу 2DEG, а розкид вимірюваних значень, що спостерігається у зразках різної конфігурації, пов'язаний з особливостями квантової локалізації 2DEG в ГС. Визначено, що уточнене значення ефективної маси електронів 2DEG на краю зони провідності GaN дорівнює (0.2±0.01)·m0.

Розроблені та досліджені омічні та бар’єрні контакти Шотткі до n-GaN та затворні електроди для AlGaN/GaN HEMT-структур на основі нанокомпозитних плівок RuSiO4 (nc-RuO/a-SiO2), які характеризуються високою термічною стабільністю при температурах до 900oC і оптичною прозорістю в широкому спектральному діапазоні.

За допомогою теоретичного моделювання проведено порівняльне дослідження характеристик двобар’єрних RTD-структур на основі AlN/GaN ГС двох типів: вюрцитних (h-GaN) з Fe-легуванням та кубічних (c-GaN). Отримані параметри електронної структури таких ГС та проведено порівняння експериментальних та теоретично розрахованих характеристик. Показано, що в наслідок взаємодії зовнішніх та внутрішніх полів в бар’єрах AlN та квантовій ямі GaN в присутності інтерфейсних поляризаційних зарядів утворюється сильна асиметрія потенціального профілю. Експериментально виміряні вольт-амперні характеристики (ВАХ) AlN/GaN/AlN наноструктур при 77К та 300К відповідають теоретично розрахованим ВАХ і демонструють особливості, пов’язані з резонансним тунелюванням, однак мають нестабільний характер. З фізичної точки зору представляється, що для вюрцитних AlN/GaN RTD-структур, окрім Fe-легування GaN-буферу для зменшення дислокацій на гетерограницях, потрібно ще зменшити асиметрію профілю зони провідності навколо області подвійного бар'єру. Це досягається вибором відповідної товщини/висоти бар’єрів AlN та КЯ GaN. Для кубічних AlxGa1-xN/GaN RTD-структур вибір товщини/висоти бар’єрів AlGaN та КЯ GaN також є актуальним. Крім того, потрібне більш якісне та контрольоване їх вирощування.

При дослідженні n++-n0-n++-GaN наноструктур вперше з’ясовано основні закономірності просторового розподілу фононних і змішаних плазмон-LO-фононних збуджень методом скануючої субмікронної конфокальної мікроспектроскопії комбінаційного розсіяння світла (КРС):

- встановлено неоднорідний просторовий розподіл деформацій і структурної досконалості в напрямку росту нітридних шарів наноструктур;

- визначено основні механізми, відповідальні за розсіяння світла на змішанних плазмон-LO-фононних модах ((+,(() в гексагональному n-GaN;

- розроблена кількісна методика визначення розподілу концентрації і рухливості електронів в n-GaN на основі аналізу (+, (( мод; отримано, що рухливість досягає максимального значення 270 см2/В·с в нижньому n++-GaN шарі та мінімального - 180 см2/В·с у верхньому контактному n++-GaN шарі;

- показано, що неоднорідності розподілу густини електронів в наноблоках GaN вздовж напрямку їх росту є відповідальними за мікроскопічну природу непружного розсіяння світла на неекранованих LO оптичних фононах.

При дослідженні короткоперіодних НГ AlN/GaN встановлено вплив остаточних деформацій в системі GaN-буфер/темплейт на рівень деформації в шарах надграток GaN/AlN та механізм їх релаксації. Показано, що структури на частково релаксованих AlN/Al2O3-темплейтах ростуть без тріщин, а надлишок напруг релаксує шляхом формування дислокацій невідповідності. При рості структур на GaN/Al2O3-темплейті через наявність більш сильних початкових деформацій шари НГ починають розтріскуватись, причому матеріал між тріщинами містить меншу густину дислокацій. Показано що пониження густини дислокацій, яка прямо пов’язана з якістю шару AlN на сапфірі, можна досягнути шляхом вирощування більш товстого темплейтного шару AlN, ніж зародковий шар. Показано, що використання стехіометричних плівок GaN та AlN для утворення напруженої поверхні для росту шарів НГ має переваги перед потрійним сплавом AlxGa1-xN з відповідними параметрами гратки. Це дозволяє уникнути ускладнень при вирощуванні активних шарів НГ та забезпечує наявність шару GaN для формування електричних контактів. Встановлено ефект та запропоновано механізм “потоншання” GaN та “потовщання” AlN шарів НГ та досліджено його залежність від природи і початкового деформаційного стану буферного шару.

При дослідженні LED-структур на основі НГ InxGa1-xN/GaN/Al2O3(0001) показано, що пружні деформації практично повністю релаксують на гетерограниці між товстим буферним шаром GaN і буферною НГ. Встановлено, що шари GaN в активній НГ знаходяться в стані розтягу, а шари твердого розчину - в стані стиску. Встановлено, що процеси релаксації деформацій в короткоперіодних НГ InxGa1-xN/GaN починаються вже в структурі з однією КЯ. Показано, що степінь релаксації деформацій зростає із збільшенням числа КЯ в НГ, а ріст рівня релаксації приводить до збільшення концентрації індію в КЯ. Ці процеси супроводжуються змінами товщин, як ям, так і бар’єрів. Вперше методом скануючої конфокальної мікро-КРС спектроскопії отримано градієнтний асиметричний профіль розподілу пружних деформацій і структурної досконалості нітридних шарів вздовж напрямку росту багатошарової InGaN/GaN структури з квантовими ямами із субмікронною роздільною здатністю.

В результаті виконаних досліджень показано, що для виготовлення надійних систем контактної металізації наноструктур на основі III-нітридів, необхідним є імплементація в них аморфних дифузійних бар’єрів. При оптимізації технології тонкоплівкових W-Ti-N та Ta-Si-N дифузійних бар’єрів, отримані та узагальненні наступні наукові результати:

- вперше виділені три особливі зони розпилення плівок W-Ti-N, в яких спостерігаються три відмінні механізми їх формування: 1) МР – металічний режим; 2) ПР – перехідний режим; 3) НР – нітридний режим. Встановлено, що в МР, плівки формуються переважно атомами металів W та Ti, для ПР, переважними є нітридні молекули WN та TiN, і в НР, синтез відбувається завдяки реакції Ме + N = МеN (Ме: W, Ti), на зростаючий поверхні.

- встановлено еволюцію фазового складу тонких плівок W-Ti-N, полікристал (металічна) ( квазі-аморфна ( полікристал (нітридна), відповідно до режимів металічний ( перехідний ( нітридний. Експериментально показано, що оптимальним до термообробок при 750оС є дифузійний бар’єр W64Ti16N20 отриманий в ПР.

- виявлено, що вбудовуванням атомів азоту в плівках Ta-Si-N, приводить до структурного переходу нанокристалічна → аморфна плівка, якій пояснюється „пасивацією” нанозерен TaSix атомами азоту, а також до збільшення їх питомого опору та атомної густини. Експериментально встановлено, що тонкі плівки Ta34Si25N41, які мають аморфну структуру, питомий опір 750 мкОм·см, та температуру кристалізації 1000оС, є оптимальним дифузійними бар’єрами між Au-,Ag – GaAs, та Au – GaN, до термообробок при 800оС.

- запропоновано модель структури плівок Ta-Si-N, яка полягає на вбудовуванні в нітрид кремнієву аморфну матрицю суміші нітриду танталу, на основі якої пояснюється збільшення „ступеня аморфізму”, питомого опору та термічної стабільності тонких плівок Ta-Si-N.

- на потрійній фазовій діаграмі Ta-Si-N, встановлена і обґрунтована оптимальна область хімічного складу для вибору ефективних дифузійних бар’єрів з аморфною структурою, відносно низьким питомим опором, та температурою кристалізації більше 900оС.

- з’ясовано роль атомів кремнію в модифікації властивостей плівок нітридів тугоплавких металів, яка полягає в утворенні аморфної матриці завдяки міцного зв’язку Si-N, на підставі якої пояснюється більша ефективність ДБ Ta-Si-N, по відношенню до W-Ti-N.

Встановлено, що висока густина дислокацій в III-нітридах (~ 108 см2) призводить до дислокаційного механізм струмопереносу в омічних та бар’єрних контактах, зокрема контактах на основі Ti до n-GaN. Показано, що в той час як омічні контакти Au/Pd/p-GaN деградують при відпалі <500oC, впровадження дифузійних бар’єрів Ta35Si15N50 запобігає взаємодифузії або реакції в контактах Au/Ta35Si15N50/Au/Pd/p-GaN до 800oC. Розроблена процедура виготовлення прозорих n+-ZnO плівок що дозволяють формувати омічні контакти до низьколегованих р-GaN, омічна поведінка яких пояснюється тунельним переходом n+-ZnO/р-GaN.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони можуть бути корисними для створення новітніх наноприладів на основі нітридів групи ІІІ з наперед заданими властивостями та необхідними параметрами для високо - температурної, - потужної, - частотної наноелектроніки. Розробка та впровадження таких наноприладів має дуже важливе значення для застосувань у базових секторах економіки України: енергетиці, транспорті, машинобудуванні, приладобудуванні, інформаційних телекомунікаційних технологіях, радіоелектронних систем навігації, надвисокочастотного мобільного зв'язку, медицині тощо. Тому підвищення корисної дії нових приладів та зниження їх собівартості (економічний аспект) при зменшенні забруднення навколишнього середовища (екологічний аспект) має глобальне значення.

Результати досліджень використовуються у практиці науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України при відпрацюванні вітчизняних технологій виробництва елементної бази нових приладів оптоелектроніки та наноелектроніки відповідно до завдань Державних цільових науково-технічних програм «Нанотехнології та наноматеріали» та «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», які реалізуються в Україні протягом 2009-2015 рр.

Кількість наукових публікацій за результатами досліджень, що входить до циклу робіт «Новітні наноструктури на основі нітридів групи ІІІ: структурні, оптичні та електронні властивості», складає 34 статей у фахових реферованих журналах, в т.ч. 27 статей за темою роботи у міжнародних виданнях з ненульовим імпакт-фактором, що містяться в базі даних Scopus, і 68 тез доповідей на конференціях. Загальна кількість посилань на роботи авторів складає 110 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс = 7. Загальна кількість публікацій авторів 178.

Автори:

к.ф.-м.н., с.н.с. 	Кучук А.В.

к.ф.-м.н., н.с. 	Наумов А.В.

к.ф.-м.н., н.с. 	Авраменко К.А.

к.ф.-м.н., м.н.с. 	Сафрюк Н.В.

Перелік публікацій, що входять до циклу робіт
«Новітні наноструктури на основі нітридів групи ІІІ: структурні, оптичні та електронні властивості»

# Статті

- Substrate effects on the strain relaxation in GaN/AlN short-period superlattices / V. Kladko, A. Kuchuk, P. Lytvyn, O. Yefanov, N. Safryuk, A. Belyaev, Yu.I. Mazur, E.A. DeCuir Jr, M.E. Ware, G.J. Salamo // Nanoscale Research Letters. – V.7 (1): 289 (2012).

- Fundamentals and practice of metal contacts to wide band gap semiconductor devices / M. Borysiewicz, E. Kamińska, M. Myśliwiec, M. Wzorek, A. Kuchuk, A. Barcz, E. Dynowska, M.-A. di Forte-Poisson, C. Giesen, A. Piotrowska // Crystal Research & Technology. – V.47 (3): 261-272 (2012).

- Influence of template type and buffer strain on structural properties of GaN multilayer quantum wells grown by PAMBE. X-Ray study / V.P. Kladko, A.V. Kuchuk, N.V. Safryuk, V.F. Machulin, P.M. Lytvyn, V.G. Raicheva, A.E. Belyaev, Yu.I. Mazur, E.A. DeCuir Jr., M.E. Ware, G.J. Salamo // Journal of Physics D: Applied Physics. V.44 (2): 025403 (2011).

- Evolution of the deformation state and composition as a result of changes in the number of quantum wells in multilayered InGaN/GaN structures / V.P. Kladko, A.V. Kuchuk, N.V. Safryuk, V.F. Machulin, A.E. Belyaev, R.V. Konakova, B.S. Yavich, B.Ya. Ber, D.Yu. Kazantsev // Semiconductors. – V.45 (6): 753-760 (2011).

- Confocal Raman depth-scanning spectroscopic study of phonon-plasmon modes in GaN epilayers / V.V. Strelchuk, V.P. Bryksa, K.A. Avramenko, M.Ya. Valakh, A.E. Belyaev, Yu.I. Mazur, M.E. Ware, E.A. DeCuir Jr., G.J. Salamo // Journal of Applied Physics. – V.109 (12): 123528 (2011).

- Confocal Raman depth-profile analysis of the electrical and structural properties in III-nitride structures / V.V. Strelchuk, V.P. Bryksa, K.A. Avramenko, M.Ya. Valakh, A.E. Belyaev, Yu.I. Mazur, M.E. Ware, E.A. DeCuir Jr., G.J. Salamo // Physica Status Solidi (C). –V.7-8 (8): 2188–2190 (2011).

- Photoluminescence and Raman scattering in spatially inhomogeneous heteroepitaxial InGaN layers / V.N. Pavlovskii, E.V. Lutsenko, G.P. Yablonskii, V.V. Strelchuk, E.A. Avramenko, M.Ya. Valakh // Journal of Applied Spectroscopy. – V.78 (4): 518-523 (2011).

- X-ray diffraction analysis and scanning micro-Raman spectroscopy of structural irregularities and strains deep inside the multilayered InGaN/GaN heterostructures / V.V. Strelchik, V.P. Kladko, E.A. Avramenko, O.F. Kolomys, N.V. Safryuk, R.V. Konakova, B.S. Yavich, M.Ya. Valakh, V.F. Machulin, A.E. Belyaev // Semiconductors. – V.44 (9): 1199-1210 (2010).

- X-ray diffraction study of deformation state in InGaN/GaN multilayered structures / V.P. Kladko, A.V. Kuchuk, N.V. Safryuk, V.F. Machulin, A.E. Belyaev, R.V. Konakova, B.S. Yavich // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – V.13 (1): 1-7 (2010).

- Mechanism of strain relaxation by twisted nanocolumns revealed in AlGaN/GaN heterostructures/ V.P. Kladko, A.V. Kuchuk, N.V. Safryuk, V.F. Machulin, A.E. Belyaev, H. Hardtdegen, S.A. Vitusevich // Applied Physics Letters. – V.95 (3): 031907 (2009).

- Influence of dislocation structure on deformation processes in AlGaN/GaN/(0001)Al2O3 heterostructures / V.P. Kladko, A.V. Kuchuk, N.V. Safryuk, A.E. Belyaev, V.F. Machulin // Ukrainian Journal of Physics. – V.54 (10): 1014-1020 (2009).

- Thermal degradation of Au/Ni2Si/n-SiC ohmic contacts under different conditions / A.V. Kuchuk, M. Guziewicz, R. Ratajczak, M. Wzorek, V.P. Kladko, A. Piotrowska // Materials Science and Engineering: B - Vol.165 (1-2), pp. 38-41, (2009).

- Quantum confinement effect on the effective mass in two-dimensional electron gas of AlGaN/GaN heterostructures / A.M. Kurakin, S.A. Vitusevich, S.V. Danylyuk, H. Hardtdegen, N. Klein, Z.  Bougrioua, A.V. Naumov, A.E. Belyaev // Journal of Applied Physics. –V.105 (7): 073703 (2009).

- AlGaN/GaN heterostructures for hot electron and quantum effects / S.A. Vitusevich, V.A. Sydoruk, A.M. Kurakin, N. Klein, M.V. Petrychuk, A.V. Naumov, A.E. Belyaev // Journal of Physics: Conference Series. – V.152 (1): 012008 (2009).

- Noise spectroscopy of AlGaN/GaN HEMT structures with long channels / S.A. Vitusevich, M.V. Petrychuk, A.M. Kurakin, S.V. Danylyuk, D. Mayer, Z. Bougrioua, A.V. Naumov, A.E. Belyaev, N. Klein // Journal of Statistical Mechanics: Theory & Experiment. – V.1 (1): 01046 (2009).

- Long-term stability of Ni-silicide ohmic contact to n-type 4H-SiC / A.V. Kuchuk, M. Guziewicz, R. Ratajczak, M. Wzorek, V.P. Kladko, A. Piotrowska // Microel. Engineering - Vol.85(10), pp.2142-2145, (2008).

- AlGaN/GaN high electron mobility transistor structures: Self-heating effect and performance degradation / S.A. Vitusevich, A.M. Kurakin, N. Klein, M.V. Petrychuk, A.V. Naumov, A.E. Belyaev // IEEE Transactions on Device and Materials Reliability. – V.8 (3) 543-548 (2008).

- Mechanism of dislocation-governed charge transport in Schottky diodes based on gallium nitride / A.E. Belyaev, N.S. Boltovets, V.N. Ivanov, V.P. Kladko, R.V. Konakova, Ya.Ya. Kudryk, A.V. Kuchuk, V.V. Milenin, Yu.N. Sveshnikov, V.N. Sheremet // Semiconductors. – V.42 (6): 689-693 (2008).

- Nature of low-energy optical emission in doped AlGaN/GaN heterostructures / A.E. Belyaev, A.V. Naumov, G.G. Tarasov, A.V. Komarov, M. Tacano, S.V. Danylyuk, S.A. Vitusevich // Journal of Applied Physics. – V.101 (3): 033709 (2007).

- Development of high-stable contact systems to gallium nitride microwave diodes / A.E. Belyaev, N.S. Boltovets, V.N. Ivanov, L.M. Kapitanchuk, V.P. Kladko, R.V. Konakova, Ya.Ya. Kudryk, A.V. Kuchuk, O.S. Lytvyn, V.V. Milenin, V.N. Sheremet, Yu.N. Sveshnikov // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – V.10 (4): 1-8 (2007).

- On the tunnel mechanism of current flow in Au-TiBx-n-GaN-i-Al2O3 Schottky barrier diodes / A.E. Belyaev, N.S. Boltovets, V.N. Ivanov, V.P. Kladko, R.V. Konakova, Ya.Ya. Kudryk, A.V. Kuchuk, V.V. Milenin, Yu.N. Sveshnikov, V.N. Sheremet // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – V.10 (3): 1-5 (2007).

- Capacitance characterization of AlN/GaN double-barrier resonant tunneling diodes / A.M. Kurakin, S.A. Vitusevich, S.V. Danylyuk, A.V. Naumov, C.T. Foxon, S.V. Novikov, N. Klein, H. Luth, A.E. Belyaev // Physica Status Solidi (C). –V.3 (6): 2265-2269 (2006).

- Interface structural defects and photoluminescence properties of epitaxial GaN and AlGaN/GaN layers grown on sapphire / V.P. Klad’ko, S.V. Chernen’kii, A.V. Naumov, A.V. Komarov, M. Tacano, Yu.N. Sveshnikov, S.A. Vitusevich, A.E. Belayev // Semiconductors. – V.40 (9): 1060–1065 (2006).

- Thermal stability of thin amorphous Ta-Si-N films used in Au/GaN metallization / A.V. Kuchuk, V.P. Kladko, V.F. Machulin, A. Piotrowska // Technical Physics. – V.51 (10): 1383-1385 (2006).

- Relationship between condition of deposition and properties of W-Ti-N thin films prepared by reactive magnetron sputtering / A.V. Kuchuk, V.P. Kladko, O.S. Lytvyn, A. Piotrowska, R.A. Minikayev, R. Ratajczak // Advanced Engineering Materials. – V.8 (3): 209-212 (2006).

- Thermally stable Ru-Si-O gate electrode for AlGaN/GaN HEMT / E. Kaminska, A. Piotrowska, A. Szczesny, A. Kuchuk, R. Lukasiewicz, K. Golaszewska, R. Kruszka, A. Barcz, R. Jakiela, E. Dynowska, A. Stonert, A. Turos // Physica Status Solidi (C). – V.2 (3): 1060-1064 (2005).

- Effect of nitrogen in Ta-Si-N thin films on properties and diffusion barrier performances / A.V. Kuchuk, V.P. Kladko, V.F. Machulin, O.S. Lytvyn, А.А. Коrchovyi, A. Piotrowska, R.A. Minikayev, R. Jakiela // Metal Physics and Advanced Technology. –V.27 (5): 625-634 (2005).

- The study of thermal stability of Ta-Si films on the GaAs substrate / А.V. Кuchuk, A. Piotrowska, K. Golaszewska, R. Jakiela, О.S. Lytvyn, V.P. Kladko, А.А. Коrchovyi, N.V. Osadcha // Physics and Chemistry of Solid State. – V.5 (1): 85-90 (2004).

- Amorphous Ta-Si-N diffusion barriers on GaAs / A.V. Kuchuk, E. Kaminska, A. Piotrowska, K. Golaszewska, E. Dynowska, O.S. Lytvyn, L. Nowicki, R. Ratajczak // Thin Solid Films. – V.459 (1-2): 292-296 (2004).

- Barrier properties of Ta-Si-N films in Au- and Ag-containing metallization // A.V. Kuchuk, J. Ciosek, A. Piotrowska, E. Kaminska, A. Wawro, O.S. Lytvyn, L. Nowicki, R. Ratajczak // Vacuum. – V.74 (2): 195-199 (2004).

- ZnO-GaN tunnel junction for transparent Ohmic contacts to p-GaN / E. Kaminska, A. Piotrowska, K. Golaszewska,.R. Kruszka, A. Kuchuk, J. Szade, A. Winiarski, J. Jasinski, Z. Liliental-Weber // Journal of Alloys & Compounds. – V.371 (1-2): 129-132 (2004).

- Study of long-term stability of Ohmic contacts to GaN / E. Kaminska, K. Golaszewska, A. Piotrowska, A. Kuchuk, R. Kruszka, E. Papis, R. Szeloch, P. Janus, T. Gotszalk, A. Barcz // Physica Status Solidi (C). – V.1 (2): 219-222 (2004).

- Diffusion barrier properties of reactively sputtered W-Ti-N thin films / A.V. Kuchuk, V.P. Kladko, V.F. Machulin, A. Piotrowska, E. Kaminska, K. Golaszewska, R. Ratajczak, R. Minikayev // Reviews on Advanced Materials Science. – V.8 (1): 22-26 (2004).

- Current instabilities in resonant tunnelling diodes based on GaN/AlN heterojunctions / A.E. Belyaev, C.T. Foxon, S.V. Novikov, O. Makarovsky, L. Eaves, M.J. Kappers, J.S. Barnard, C.J. Humphreys, S.V. Danylyuk, S.A. Vitusevich, A.V. Naumov // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – V.7 (2): 175-179 (2004).

# Матеріали конференцій

- Safryuk N.V., Kuchuk A.V., Gudymenko O.I., Belyaev A.E., Kladko V.P. Influence of dislocations on deformational processes in AlGaN/GaN heterostructures on sapphire. // Conference of Semiconductor Physics For Young Scientists “Lashkaryov’s lectures 2009” (Kyiv, Ukraine) – 14 May 2009. - pp. 60.

- Kladko V.P., Safryuk N.V., Kuchuk A.V., Belyaev A.E., Machulin V.F. The influence of dislocation structure on deformation processes of GaAlN/GaN geterostructures based on sapphire. // Materials of XII International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivano-Frankivsk, Ukraine). – May 18-23, 2009. – V. 2. – pp. 366-367.

- Safryuk N.V., Kuchuk A.V., Gudymenko O.I., Belyaev A.E., Kladko V.P. Influence of dislocations on deformational processes in AlGaN/GaN heterostructures on sapphire. // Materials of IV Ukrainian conference on semiconductor physics (Zaporizhzhya, Ukraine). – September 15-19, 2009. – V. 2. – pp. 138-139.

- Yavich B.S., Kladko V.P., Kuchuk A.V., Safryuk N.V., Konakova R.V., Belyaev A.E., Machulin V.F. X-ray diffraction study of deformation state of multilayered structures InGaN/GaN. // 7th All-Russian Conference Nitrides of Gallium, Indium and Aluminum: Structures and Devices (Moscow, Russia). – February 1-3, 2010. – pp. 61-62.

- Н.В. Сафрюк, А.В. Кучук, В.П. Кладько, A.Е. Беляeв, В.Ф. Мачулин. Канали релаксації деформацій в нітридних структурах. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників “ЛАШКАРЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ-2010” (Київ, Україна) – 5-6 жовтня, 2010. – с.70.

- В.П. Кладько, А.В. Кучук, В.Ф. Мачулин, А.Е. Беляев. Рентгеноструктурные исследования процессов эпитаксиального роста пленок бинарных и тройных нитридов. 8-я Всероссийская конференция “НИТРИДЫ ГАЛЛИЯ, ИНДИЯ И АЛЮМИНИЯ – СТРУКТУРЫ И ПРИБОРЫ” (Санкт-Петербург, Россия) – Май 26-28, 2011 г.

- А.В. Кучук, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк, А.Е. Беляев, П.М. Литвин, Ю.И. Мазур, Б.С. Явич. О флуктуации толщины слоев в сверхрешетках на основе III-нитридов как канале релаксации механических напряжений. 8-я Всероссийская конференция “НИТРИДЫ ГАЛЛИЯ, ИНДИЯ И АЛЮМИНИЯ – СТРУКТУРЫ И ПРИБОРЫ” (Санкт-Петербург, Россия) – Май 26-28, 2011 г.

- Н.В. Сафрюк, В.П. Кладько, А.В. Кучук, A.Е. Беляeв, В.Ф. Мачулин, Р.В. Конакова, Б.С. Явич, Д.Я. Бер, Д.Ю. Казанцев. Рентгеновские исследования сверхрешеток InGaN/GaN с разным количеством квантовых ям. 8-я Всероссийская конференция “НИТРИДЫ ГАЛЛИЯ, ИНДИЯ И АЛЮМИНИЯ – СТРУКТУРЫ И ПРИБОРЫ” (Санкт-Петербург, Россия) – Май 26-28, 2011 г.

- Сафрюк Н.В., Кучук А.В., Кладько В.П., Бєляєв О.Є., Мачулін В.Ф. Еволюція структурних параметрів InGaN/GaN надграток при зміні кількості квантових ям. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників “ЛАШКАРЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ-2011” (Київ, Україна) – 12-14 квітня, 2011. – с.104-105.

- Н.В. Сафрюк, В.П. Кладько, А.В. Кучук, А.И. Гудыменко, A.Е. Беляeв, В.Ф. Мачулин, П.М. Литвин, Yu.I. Mazur. Комплексные исследования короткопериодных сверхрешеток AlN/GaN. 3-я международная научная школа-семинар “Современные методы анализа дифракционных данных (дифракционные метолы для нанотехнологий)” (Великий Новгород, Россия) – 12 – 16 сентября 2011. – pp. 112-113.

- Сафрюк Н.В., Кладько В.П., Кучук А.В., Литвин П.М., Мачулін В.Ф., Бєляєв О.Є. Рентгеноструктурні дослідження багатошарових III-нітридних структур. V-Українська конференція по фізиці напівпровідників – УНКФП-5 (Ужгород, Україна) – 9-15 жовтня 2011.

- А.В. Наумов, Н.В. Сафрюк, В.П. Кладько, С.А. Витусевич, А.Е. Беляев. Диагностика и моделирование двухбарьерных резонансно-туннельных диодных наноструктур на основе AlN/GaN/AlN // Тезисы докладов III международной науч. конф. «Наноструктурные материалы – 2012: Россия, Украина, Беларусь», Россия, Санкт-Петербург, 19-22 ноября 2012 г., с. 365

- A.V. Naumov, V.G. Raicheva, N.V. Safryuk, Experimental characterization and modeling of AlN/GaN/AlN resonant-tunneling diode nanostructures // Proc. 13th Int. Conf. Optics and High Technology Material Science - SPO-2012, Kiev, Ukraine October 25-28, P. 96

- В.В. Стрельчук, К.А. Авраменко, А.Е. Беляев, М.Я. Валах, А.Ф. Коломыс, Р.В. Конакова, Б.С. Явич, Резонансная конфокальная Рамановская микроспектроскопия InGaN/GaN многослойных структур // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників “УНКФН-4”, 15-19 вересня 2009р., м. Запоріжжя, Україна: тези доповідей. – 2009. – Т.1. – С.160.

- А.Ф. Коломыс, Е.А. Авраменко, М.Я. Валах, В.В. Стрельчук, Е.В. Луценко, В.Н. Павловский, Г.П. Яблонский, КРС и ФЛ исследования структурных неоднородностей InGaN/GaN гетероструктур // II Международная научная конференция “Наноструктурные материалы- 2010: Беларусь, Россия, Украина”, 19-22 октября 2010г., г. Киев, Украина: тезисы. – 2010. – С.94.

- K.A. Avramenko, V.P. Bryksa, O.F. Kolomys, V.V. Strelchuk, A.E. Belyaev, M.Ya. Valakh, R.V. Konakova, B.S. Yavich, Futures of stress and carrier depth distribution in the III – nitride structures investigated by confocal Raman spectroscopy // Ukrainian-German Symposium on physics and chemistry of nanostructures and on nanobiotechnology, 6-10 September 2010р., Beregove, Ukraine: book of abstracts. – 2010. – P.107.

- O.F. Kolomys, K.A. Avramenko, V.V. Strelchuk, S.P. Vitusevich, M.Ya. Valakh, A.E. Belyaev, Confocal polarized Raman microscopy of GaAlN/GaN nanostructures // International meeting “Clusters and nanostructured materials”, 27-30 September 2009, Uzhorod, Ukraine. –2009. – P.40.

- А. Ф. Коломыс, Е. А. Авраменко, М. Я. Валах, В. В. Стрельчук, Е. В. Луценко, В. Н. Павловский, Г. П. Яблонский, Субмикронная оптическая спектроскопия пространственных неоднородностей InGaN/GaN структур // 7-я Всероссийская конференция “Нитриды галлия и алюминия – структуры и приборы”, 1- 3 февраля 2010г., г. Санкт-Петербург, Россия: тезисы докладов. –2010 – С.220-221.

- В. В. Стрельчук, Е. А. Авраменко, А. Е. Беляев, М. Я. Валах, А. Ф. Коломыс, В. Ф. Мачулин, Субмикронные рамановские и люминесцентные исследования широкозонных полупроводниковых наноструктур // XV Международный симпозиум “Нанофизика и наноэлектроника”, 14-18 марта 2011г., г. Нижний Новгород, Россия: труды XV международного симпозиума. – 2011.– Т.1.–C.238-239.

- Е. А. Авраменко, В. П. Брыкса, А. Е. Беляев, М. Я. Валах, В. В. Стрельчук, А. Ф. Коломыс, Р. В. Конакова, Ю. Н. Свешников, Профили распределения деформаций и электронных параметров по глубине в диодных структурах на основе GaN, полученные методом сканирующей конфокальной Рамановской спектроскопии // 8-я Всероссийская конференции “Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы”, 26-28 мая 2011г., г. Санкт-Петербург, Россия: тезисы докладов.– 2011.– C.174–175.

- O.F. Kolomys, K.A. Avramenko, A.E. Belyaev, V.P. Bryksa, V.V. Strelchuk, M.Y. Valakh, Y.N. Sveshnikov, Depth distribution of the stress and carrier mobility in the III-nitride n++/n0/n++ diode structures investigated by confocal Raman spectroscopy // 22nd European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes and Nitrides “Diamond 2011”, 4-8 September 2011, Garmisch-Partenkirchen, Bavaria, Germany.– 2011.– P1.14.

- О. Ф. Коломис, К. А. Авраменко, О. Є. Бєляєв, Р. В. Конакова, В. В. Стрельчук, Б.С. Явич, Конфокальна мікрораманівська спектроскопія InGaN/GaN багатошарових структур // Всеукраїнська конференція молодих вчених “Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи”. 20 – 21 жовтня 2010 р., м. Луцьк, Україна. – 2010. – С.45–47.

- К.А. Авраменко, Резонансна конфокальна раманівска мікроспектроскопія InGaN/GaN багатошарових наноструктур // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників “Лашкарьовські читання-2009”, 14 травня 2009р., м. Київ, Україна: збірник тез. – 2009 – С. 16-18.

- A.E. Belyaev, V.V. Strelchuk, O.F. Kolomys, E.A. Avramenko, A.S. Romanyuk, R.V. Konakova, B.S. Yavich, Confocal Raman and photoluminescence microscopy of light-emitting heterostructures with multiple InGaN/GaN quantum wells // "4th International Symposium on Growth of III-nitrides (ISGN 2012)", 16-19 July 2012, Russia, St. Petersburg.–2012– Р.177.

- Naumov A.V., Belyaev A.E., Komarov A.V. Photoluminescence in AlGaN/GaN based heterostructures // Problems of Optics and High Technology Material Science – SPO 2004. Sci. works. V Int. Young Sci. Conf. – Kyiv (Ukraine). - SPIE, 2004. - P. 182

- Naumov A.V., Komarov A.V., Belyaev A.E.  Peculiarities of radiative recombination in GaN/AlGaN heterostructures // Physics and Technology of Thin Films (ICPTTF-X). Mat. X Int. Conf. 16-21 May 2005, Ivano-Frankivsk (Ukraine). – 2005. – V. 2. – P. 112-113

- Kurakin A.M., Vitusevich S.A., Danylyuk S.V., Naumov A.V., Foxon C.T., Novikov S.V., Klein N., Luth H., Belyaev A.E. Capacitance characterization of AlN/GaN double barrier resonant tunneling diodes // Proc. 6th Int. Conf. on Nitride Semiconductors (ICNS-6). Aug. 28 – 2 Sept. 2005, Bremen (Germany). – 2005. – P. Mo-P-021

- Naumov A.V., Belyaev A.E., Komarov A.V. Study of the two-dimensional electron gas in doped AlGaN/GaN heterostructures by photoluminescence spectroscopy // Optics and High Technology Material Science – SPO 2006. Sci. works. VII Int. Young Sci. Conf. – Kyiv (Ukraine). – SPIE, 2006. – P. 93

- Комаров А.В., Наумов А.В., Наумов В.В. Особливості фото-люмінесценції, пов’язаної з формуванням двомірного електронного газу в модульовано-легованих гетероструктурах AlGaN/GaN // III Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників (УНКФН-3). 17-22 червня 2007, Одеса (Україна). Тези доп. – Одеса: Астропринт, 2007. – С. 315

- Naumov A.V., Kurakin A.M., Danylyuk S.V., Vitusevich S.A., Belyaev A.E. Magnetotransport study of AlGaN/GaN heterostructures grown on sapphire // 1st Int. Conf. “Nanostructured Materials – NANO 2008”. 22-25 April 2008, Minsk (Belarus). Abstracts. – 2008. – P. 520

- Naumov A.V., Kurakin A.M., Danylyuk S.V., Vitusevich S.A., Belyaev A.E. Effective mass of 2D electrons in AlGaN/GaN heterostructures // Optics and High Technology Material Science – SPO 2008. Sci. works. IX Int. Young Sci. Conf. – Kyiv (Ukraine). – SPIE, 2008. – P. 94

- Наумов А.В., Бєляєв О.Є., Вітусевич С.О., Наумов В.В. Чисельне моделювання двомірного електронного газу в GaN/AlGaN гетероструктурах з високою рухливістю електронів // IV Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників (УНКФН-4). 15-19 верес. 2009, Запоріжжя (Україна). Тези доп. – УФТ, 2009. – Т. 1. – С. 352

- Наумов А.В., Бєляєв О.Є., Вітусевич С.О., Данилюк С.В., Куракін А.М. Особливості квантової локалізації двомірного електронного газу в гетероструктурах AlGaN/GaN // Конф. мол. вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2009». 14-15 травня 2009, Київ (Україна). Зб. тез. – ІФН НАНУ, 2009. – С. 27-28

- Naumov A.V., Belyaev A.E., Kochelap V.A., Naumov V.V. Peculiarities of theoretical modeling of electron transport in nanoscale nitride HEMT structures // Optics and High Technology Material Science – SPO 2009. Sci. works. 10th Int. Young Sci. Conf. – Kyiv (Ukraine). – SPIE, 2009. – P. 92

- Наумов А.В., Бєляєв О.Є., Вітусевич С.О. Чисельне моделювання зонної структури та ВАХ AlN/GaN/AlN двобар’єрних резонансно-тунельних діодів // Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «ЛАШКАРЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ-2011». 19-21 квітня 2011, Київ (Україна). Збірник тез – 2011. – С. 168-170.

- Наумов А.В., Беляев А.Е., Витусевич С.А., Наумов В.В. Диагностика и моделирование электронного транспорта в квантовых гетероструктурах на основе GaN/AlGaN // V Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників (УНКФН-5). 9-15 жовтня 2011, Ужгород (Україна). Тези доп. – 2011. – С. 308-309.

- Kaminska E., Piotrowska A., Golaszewska K., Kuchuk A., Szade J., Winiarski A., Barcz A., Wawro A., Jasinski J., Liliental-Weber Z. Fabrication and Properties of ZnO/GaN Tunnel Junction. // E-MRS Fall Meeting (Zakopane, Poland). - October14-18, 2002.

- Kaminska E., Piotrowska A., Golaszewska K., Kruszka R., Kuchuk A., Szade J., Winiarski A., Barcz A., Jasinski J., Liliental-Weber Z. Engineering ZnO/GaN Interfaces for Tunneling Ohmic Contacts to GaN. // MRS Fall Meeting (Boston, USA). - December 1-6, 2002.

- Kaminska E., Piotrowska A., Barcz A., Golaszewska K., Kuchuk A., Szade J., Winiarski A., Wawro A., Jasinski J., Liliental-Weber Z. Zinc Oxide as a Contact Material for p-GaN. // Proceedings of Conference on Optoelectronic and Microelectronic Materials and Devices (Sydney, Australia). - December 11-13, 2002. – pp. 41-44.

- Кuchuk A.V., Piotrowska A., Golaszewska K., Jakiela R., Lytvyn О.S., Коrchovyi А.А.. The study of thermal stability of TaSix films on the GaAs substrate. // Materials of IX International Conference on Physics and Technology of Thin Films (Ivano-Frankivsk, Ukraine). – May 19-24, 2003. – V. 1. – pp. 143-144.

- Коrchovyi А.А., Кuchuk A.V., Lytvyn О.S., Osadcha V.D., Prokopenko I.V. Complex using of X-ray diffraction methods and atomic force microcopy for investigation of thin films structures. // Materials of IX International Conference on Physics and Technology of Thin Films (Ivano-Frankivsk, Ukraine). – May 19-24, 2003. – V. 1. – pp. 163-164.

- Kuchuk A., Ciosek J., Kaminska E., Piotrowska A., Dynowska E., Barcz A., Jakiela R., Wawro A., Turos A. Amorphous Ta-Si-N Diffusion Barriers on GaAs. // Abstracts of 2nd Annual Conference of the German Vacuum Society and 8th European Vacuum Congress (Berlin, Germany). – June 23-26, 2003. - p. 217.

- Kuchuk A., Ciosek J., Piotrowska A., Kamińska E., Dynowska E., Lytvyn O.S. Amorphous sputtered Ta-Si-N films: process parameter and post-deposition annealing influence on electrical feature. // European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes - EUROMAT 2003 (Lausanne, Switzerland). - September 1-5, 2003.

- Ciosek J., Kuchuk A., Piotrowska A., Paszkowicz W., Pankowski P., Kamińska E. Study of Ta-Si-N films for use as barrier layer in gold and silver metallizations. // Intern. Workshop on Surface Physics 2003: Metals on Surfaces (Polanica Zdroj, Poland). - September 13-15, 2003.

- Golaszewska K., Kaminska E., Piotrowska A., Kruszka R., Kuchuk A., Papis E., Szeloch R., Janus P., Gotszalk T., Barcz A., Wawro A. Study of Long-Term Stability of Ohmic Contacts to GaN. // E-MRS Fall Meeting (Warsaw, Poland). - September 15-19, 2003.

- Kaminska E., Piotrowska A., Goіlaszewska E., Kuchuk A., Lukasiewicz R., Szczesny A., Wiatroszak M., Barcz A., Dynowska E., Jakiela R., Stonert A., Turos A. Capabilities of Ruthenium-based Contacts to GaN. // XXXIII Int. School on the Physics of Semiconducting Compounds (Ustron - Jaszowiec, Poland). – 29/05-4/06, 2004. - p.147.

- Kuchuk A.V., Piotrowska A., Kaminska E., Golaszewska K., Piotrowski T.T., Kruszka R., Minikayev R., Lytvyn O.S., Turos A. Barrier properties of reactively sputter-deposited W-Ti-N thin films on GaAs. // Abstracts of 16th International Vacuum Congress - IVC-16, 12th International Conference on Solid Surface - ICSS-12, 8th International Conference on Nanometer-Scale Science and Technology - NANO-8, 17th Vacuum National Symposium - AIV-17 (Venice, Italy). – 28/06-2/07, 2004. – p. 711.

- Piotrowska A., Kaminska E., Golaszewska K., Wiatroszak M., Kuchuk A.V., Piotrowski T., Barcz A., Turos A., Dennemarck J., Figge S., Bottcher T., Hommel D. Application of Ta-Si-N thin film diffusion barrier in PdAu metallization to p-type GaN. // Abstracts of IVC-16/ICSS-12/NANO-8/AIV-17 (Venice, Italy). – 2004. - P. 715.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Machulin V.F., Piotrowska A., Minikayev R., Lytvyn O.S. Structural analysis of reactively sputtered W-Ti-N thin films. // Abstracts of E-MRS 2004 Fall Meeting (Warsaw, Poland). – September 6-10, 2004. - p. 130.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Piotrowska A., Kaminska E., Golaszewska K., Machulin V.F., Minikayev R., Ratajczak R. Diffusion barrier properties of reactively sputtered W-Ti-N thin films. // Abstracts of E-MRS 2004 Fall Meeting (Warsaw, Poland). – 2004. - p. 273.

- Kaminska E., Piotrowska A., Szczesny A., Lukasiewicz R., Kuchuk A., Golaszewska K., Kruszka R., Barcz A., Jakiela R., Dynowska E., Stonert A., Turos A. Thermally Stable Ru-Si-O Gate Electrode for AlGaN/GaN HEMT. // Abstracts of E-MRS 2004 Fall Meeting (Warsaw, Poland). – 2004. - p. 98.

- Piotrowska A., Kaminska E., Kuchuk A.V., Golaszewska K., Wiatroszak R., Lukasiewicz R., Piotrowski T., Katcki J., Ratajczak J., Barcz A., Jakiela R., Turos A., Stonert A., Dennemarck J., Figge S., Bottcher T., Hommel D. TaSiN, TiSiN and WTiN diffusion barriers for metallization systems to GaN. // Abstracts of E-MRS 2004 Fall Meeting (Warsaw, Poland). – 2004. - p. 99.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Machulin V.F., Lytvyn O.S., Коrchovyi A.A., Piotrowska A., Golaszewska K. Amorphous Ta-Si-N diffusion barriers in metallization schemes of AIII-BV semiconductors. // Materials of II Ukrainian conference on semiconductor physics (Chernivtsi, Ukraine). – September 20-24, 2004. – V. 2. – pp. 142-143.

- Kaminska E., Piotrowska A., Golaszewska K., Kuchuk A., Lukasiewicz R., Kowalczyk E., Barcz A., Dynowska E., Jakiela R., Stonert A., Szczesny A., Turos A., Wiatroszak M. Thermally stable transparent Ru-Si-O Schottky contacts for n-type GaN and AlxGa1-xN. // MRS Fall Meeting Symposium E – Abstr. E 3.41 (Boston, USA). – 29/10 – 3/11, 2004.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Machulin V.F. Amorphous diffusion barriers in advanced metallization for microelectronic devices. // Materials of X International Conference on Physics and Technology of Thin Films (Ivano-Frankivsk, Ukraine). – May 16-21, 2005. – V. 2. – pp. 142-143.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Lytvyn O.S., Piotrowska A., Minikayev R.A., Ratajczak R. Relationship between condition of deposition and properties of W-Ti-N thin films prepared by reactive magnetron sputtering. // Abstracts of E-MRS 2005 Fall Meeting (Warsaw, Poland). –September 5-9, 2005.– p. 175.

- Kuchuk A., Kladko V., Machulin V., Piotrowska A., Kaminska E., Katcki J. Thermal stability of amorphous Ta34Si25N41 thin films in Au/GaN metallization. // International Workshop on Surface Physics 2005: Advanced and Bio-Materials (Polanica Zdrój, Poland). – September 10-13, 2005.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Machulin V.F., Piotrowska A. Mictamict alloys – perspective materials for extremal electronics. // Materials of International Conference “Modern Materials Science: Achievements and Problems” (Kiev, Ukraine). – September 26-30, 2005. – V. 1. – pp. 503-504.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Machulin V.F., Piotrowska A. Technology and comparative investigation of ternary W-TiN and Ta(Ti)-SiN thin film diffusion barriers. // Proceedings of 18th International Symposium “Thin Films in Optics and Nano-Electronics” at Kharkov Nanotechnology Assembly - 2006 (Kharkov, Ukraine) –October 2-6, 2006. - V. 2. – pp. 68-72.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Piotrowska A. Nanocomposite Ta-,Ti-SiN Thin Films: Synthesis, Properties, and Applications in High Temperature Electronics. // Trends in Nanotechnology – TNT 2006 (Grenoble, France). – September 4-8, 2006.

- Belyaev A.E., Boltovets N.S., Ivanov V.N., Kladko V.P., Konakova R.V., Kudryk Ya.Ya., Kuchuk A.V., Lytvyn O.S., Milenin V.V., Sveshnikov Yu.N. Heat-resistant Au-TiBx-n-GaN Schottky diodes. // Proceedings of 16th International Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology” – CriMiCo’2006 (Sevastopol, Crimea, Ukraine). – September 11-15, 2006. - V. 2. - pp. 644-645.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Piotrowska A., Golaszewska K., Minikayev R., Ratajczak R. Nanocomposite nc-TaN/а-Si3N4 „mictamict” films in metallization schemes of gallium nitride for high-temperature electronic devices. // Proceedings of 19th International Symposium “Thin Films in Optics and Nano-Electronics” at Kharkov Nanotechnology Assembly - 2007 (Kharkov, Ukraine) –April 23-27, 2007. - V. 2. – pp. 43-47.

- Kuchuk A.V., Kladko V.P., Piotrowska A. Nanocomposite nc-Ta(Ti)N/a-Si3N4 and nc-RuO/a-SiO2 thin films: synthesis, properties and practical applications. // Conference of Semiconductor Physics For Young Scientists “Lashkaryov’s lectures 2007” (Kyiv, Ukraine) – 25-26 April 2008. - pp. 83-84.

- Kuchuk А.V., Kladko V.P., Lytvyn O.S., Piotrowska A., Kaminska E., Minikayev R.A., Ratajczak R. Fabrication of thermally stable ohmic contacts for wide band-gap GaN and SiC semiconductors. // Materials of XI International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (Ivano-Frankivsk, Ukraine). – May 7-12, 2007. – V. 2. – pp. 225-226.

- Kuchuk A., Kladko V., Piotrowska A., Lytvyn O., Guziewicz M., Ratajczak R., Stonert A., Minikayev R. Thermal stability of ohmic contacts to GaN and SiC with Ta-Si-N diffusion barriers and Au overlayers. // Book of Abstracts of 8th International Balkan Workshop on Applied Physics – IBWAP 8 (Constanta, Romania) - July 5-7, 2007. – pp. 219.

- A. Piotrowska, E. Kamińska, M. Borysiewicz, Z. Adamus, M.-A. di Forte Poisson, A. Kuchuk, A. Barcz, E. Dynowska, B. Pecz, L. Tóth. Metal Contacts to Wide Bandgap Semiconductor Structures for RF Power Applications. 18th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Comm. – MIKON 2010 (Vilnius, Lithuania) – June 14-16, 2010.

- Borysiewicz M., Kaminska E., Piotrowska A., Kuchuk A., Wzorek M., Barcz A., Dynowska E., di Forte-Poisson M.-A., Giesen C. Fundamentals and Practice of Metal Contacts to Wide Bandgap Semiconductor Devices. German Polish Conference on Crystal Growth (GPCCG11), Frankfurt 14-18.03.2011.

- Н.В. Сафрюк, Станчу Г.В., В.П.Кладько А.В. Кучук, С.М.Калитчук, А.Е.Беляев. Структурний аналіз шарів GaN на підкладках Si(111) та Al2O3 з AlN-буфером. Тези доповідей 5 міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» - СЕМСТ-5 (Одеса, Україна) – 4-8 червня 2012, – с.255

Автори:

к.ф.-м.н., с.н.с. 					Кучук А.В.

к.ф.-м.н., н.с. 					Наумов А.В.

к.ф.-м.н., н.с. 					Авраменко К.А.

к.ф.-м.н., м.н.с. 					Сафрюк Н.В.

Підпис засвідчую:

# Вчений секретар

ІФН ім. В.Є. Лашкарьова

НАН України

д.х.н., професор					Томашик В.М.