Національна академія наук України

Інститут імпульсних процесів і технологій

Цикл наукових праць

на здобуття щорічної премії Президента України 
для молодих вчених

ПЕРСПЕКТИВНІ ІМПУЛЬСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ МЕТАЛОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ

1. ЗАЙЧЕНКО Андрій Дмитрович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України

2. ТОРПАКОВ Андрій Сергійович – молодший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України

3. ЛИПЯН Євген Васильович – молодший науковий співробітник Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України

Реферат

2016

Цикл наукових праць присвячений розробці технології отримання високозносостійких металоматричних композитів (ММК) шляхов підготовки шихти за допомогою високовольтного електричного розряду (ВЕР) та її наступної консолідації методом іскро-плазмового спікання (ІПС). Представлені результати експериментальних та теоретичних досліджень електричних та гідродинамічних параметрів ВЕР та їх звязку з дисперсністю та фазовим складом отриманої шихти та властивостями консолідованих з обробеної шихти ММК. Цикл наукових праць складається з 42 робіт, виконаних у 2010–2015 рр.

Вступ

Сьогодні промисловість має потребу в конструкційних матеріалах з високими функціональними (такими як зносостійкість) та фізико-механічними властивостями (твердість та міцність), адже саме ці характеристики забезпечують надійність роботи деталей, вузлів, механізмів.

Необхідною умовою забезпечення зносостійкості матеріалу є створення в ньому гетерогенної структури, яка представляє собою пластичну матрицю з твердими включеннями. До гетерогенних матеріалів належать металоматричні композити, в тому числі карбідосталі, які отримують методами порошкової металургії.

Актуальність теми.

Використання залізовуглецевих сплавів з рівномірно розподіленими твердими фазами, такими як TiС, FeB дає змогу отримати матеріали з високими показниками зносостійкості, міцності та твердості. При цьому їх собівартість в рази менша від композиційних матеріалів на основі нержавіючих та швидкорізальних сталей, так як Україна має власну сировину для їх виготовлення і не потребує імпорту. При виготовленні матеріалів системи Fe-Ti-C-(B) досить поширеними є суміші складу – 75 % Fe + 20 % Ti + 5 % B4C (мас.%), 75 % Fe + 20 % Ti + 5 % C (мас.%) і т. п.

Технологічні схеми отримання металоматричних композитів (ММК) системи Fe–Ti–C–(B) з сумішей елементарних порошків мають три основних етапи. На першому етапі реакційним спіканням готують лігатуру (для запобігання запуску самопоширюючого високотемпературного синтезу під час консолідації, досягнення однорідності шихти та виключення окиснення окремих частинок порошку), на другому подрібнюють отриману лігатуру, а на третьому формують та консолідують суміш.

Процес реакційного спікання досить тривалий і потребує використання спеціального обладнання і матеріалів, що значно підвищує вартість виробу. Для зменшення вартості та удосконалення технологічного процесу отримання матеріалів типу карбідосталей з сумішей елементарних порошків системи Fe–Ti–С–(B) виникає потреба в розробці сучасного методу, який дозволить поєднати синтез та рівномірне розподілення зміцнюючих фаз у залізовуглецевій матриці.

Унікальним комплексним методом впливу на різні дисперсні системи з метою зміни структури та фазового складу є високовольтний електричний розряд у рідині. Він характеризується миттєвим виділенням значної кількості енергії у первісно невеликому об’ємі каналу розряду протягом мікросекунд. Висока концентрація енергії в плазмовому каналі розряду призводить до виникнення у об’ємі розрядної камери електромагнітних, термічних полів, інтенсивних хвиль тиску, гідропотоків, об’ємної мікрокавітації та електроерозійних процесів.

Використання вуглеводневої рідини (гасу) в якості робочого середовища при обробці сумішей порошків дозволяє синтезувати нановуглець різних алотропних модифікацій в результаті піролізу вуглеводневих ланцюгів плазмою каналу розряду. При певних умовах активний нановуглець здатен вступати в реакції з карбідоутворюючими елементами системи, в результаті чого можливий синтез твердих фаз карбідів.

Отже, проблематика створення перспективних іпмульсних технологій отримання зносостійких металоматричних композитів за рахунок використання вуглеводневої рідини та високовольтного розряду для карбідізації та диспергування вихідної порошкової суміші з подальшим іскро-плазмовим спіканням отриманої шихти, яка розглядається в даній роботі, є актуальною, як у науковому, так і в прикладному аспекті та направлена на вирішення науково-технічної задачі – отримання композиційних металоматричних матеріалів з високою зносостійкістю.

Метою роботи є: отримання високозносостійких металоматричних композитів шляхом використання процесів диспергування порошкової шихти, синтезу твердих фаз під час обробки сумішей елементарних порошків високовольтним електричним розрядом в гасі та структуроутворення композиту системи Fe–Ti–C–(B) при іскро-плазмовому спіканні.

Для досягнення поставленої мети розв’язувалися наступні завдання:

– провести аналіз сучасного стану методів диспергування порошку та синтезу фаз, підготовки порошкових сумішей для отримання гетерогенних металоматричних матеріалів з високою зносостійкістю;

– теоретично проаналізувати умови диспергування та синтезу карбідних фаз при ВЕР в дисперсній системі «порошок-гас»;

– експериментально дослідити закономірності зв’язку зміни дисперсності, фазового складу та фізико-механічних властивостей порошків Fe, Ti, їх сумішей та сумішей з додаванням B4C з параметрами ВЕР обробки в гасі;

– дослідити структуроутворення металоматричних композитів (зокрема, карбідосталей) системи Fe-Ti-C-(B) при їх консолідації методом ІПС та вивчити фізико-механічні та трибологічні властивості отриманого матеріалу;

– з використанням встановлених закономірностей визначити зв'язок функціональних та фізико-механічних властивостей консолідованого матеріалу методом ІПС зі складом вихідної шихти, її дисперсністю та зміною питомого електричного опору при ВЕР обробці.

Наукова новизна. На підставі проведених комплексних, систематичних та послідовних досліджень в циклі наукових праць одержано такі нові наукові результати:

- Вперше встановлено основні закономірності диспергування порошків та синтезу твердих фаз при ВЕР обробці сумішей елементарних порошків системи Fe-Ti-С-(B) в гасі. Показано, що найбільш ефективні режими синтезу карбідної (боридної) складової та диспергування порошків, реалізуються при швидкості зростання струму (di/dt) від 13 до 24 ГА/с, що забезпечує тиск в каналі розряду від 0,8 до 1,2 ГПа та температурі від 2·104 до 5·104 К при густині струму в каналі розряду (jк) від 0,6 до 0,8 кА/мм2.

- Встановлено, що ВЕР обробка суміші елементарних порошків системи Fe-Ti-(B4C) призводить до суттєвого зменшення питомого електричного опору шихти (від 20 до 4·10-5Ом·м) в результаті синтезу карбідних та боридних фаз, подрібнення порошкової суміші, збільшення питомої поверхні та збільшення кількості контактів між частинками, руйнування оксидних плівок, а також за рахунок розпаду фази B4C з утворенням боридів заліза та титану, електричний опір яких значно менший, ніж у карбіду бору.

- Обґрунтовано механізм високовольтного електророзрядного синтезу карбідних фаз у вуглеводневій рідині при ВЕР обробці металевих порошків, який включає піроліз вуглеводневих ланцюгів з утворенням активного нановуглецю різних алотропних модифікацій, атоми якого в умовах значних температур та тиску здатні до вкорінення в кристалічну ґратку металу, утворюючи карбідні сполуки.

- Встановлено вплив попередньої ВЕР обробки порошкових сумішей на особливості структуроутворення та основні фізико-механічні властивості металоматричних композитів, отриманих із застосуванням іскро-плазмового спікання. Показано, що досягнення високих показників щільності (з пористістю до 4 %) та підвищених механічних характеристик матеріалу (твердість до 68 HRC та міцність на вигин до 1350 МПа) можливе лише у разі спікання оброблених ВЕР сумішей порошків, тоді як матеріал аналогічного складу, отриманий спіканням необробленої суміші або оброблених окремих порошків, має пористість до 25 % та, відповідно, суттєво знижені значення твердості, міцності (твердість до 32 HRC, міцність на вигин до 620 МПа).

Практичне значення результатів.

- Дослідження процесів електророзрядної обробки порошків в гасі та ІПС дозволило розробити ефективну технологічну схему та одержати вироби із високозносостійких ММК на основі заліза.

- За удосконаленою технологічною схемою отримано матеріали, які пройшли дослідно-промислову апробацію на ряді підприємств регіону, зокрема на ТОВ «ЗАВОД КРИСТАЛ». Матеріал системи Fe-Ti-B-C був використаний для виготовлення вставок пробійника листового металу, що збільшило ресурс інструменту на 35% (в порівнянні із сталлю Р6М5). Композит системи Fe-Ti-C з високими функціональними властивостями був використаний (замість сталі Х18Н9Т) для виготовлення направляючих роликів каретки сопла машин термічного різання листового металу «КРИСТАЛ», що дозволило вдвічі збільшити ресурс даного вузла. При цьому, собівартість отриманого матеріалу в 1,5-3 рази менша в порівнянні з аналогічними карбідосталями, отриманими за стандартними технологіями, а фізико-механічні властивості отриманих композитів не поступаються матеріалу 70Х17Н2-30Cr3C2, що отриманий методом гарячої штамповки.

- Результати роботи в частині досліджень впливу високовольтного електричного розряду на дисперсну систему «порошок-вуглеводнева рідина», та фізичних процесів при іскро-плазмовому спікання порошкових сумішей використовуються в навчальному процесі при викладанні курсу «Розрядно-імпульсні технології» на кафедрі імпульсних процесів і технологій Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова (м. Миколаїв).

Економічний ефект від впровадження результатів циклу робіт є високим і ґрунтується на тому, що метод підготовки порошків за домопомогою ВЕР є більш енергоефективним, ніж традиційні механічні методи, а металоматричні композити, отримані за допомогою імпульсної технології мають меншу собівартість ніж матеріали із аналогічними властивостями, виготовлені традиційними методами, за рахунок скорочення технологічної схеми виготовлення майже вдвічі.

Основні науково-технічні результати циклу наукових праць:

- Теоретично встановлено необхідні умови для диспергування порошків та синтезу твердих фаз при ВЕР обробці сумішей елементарних порошків системи Fe-Ti-С-(B) в гасі. Показано, що найбільш ефективні режими диспергування порошків та синтезу карбідної (боридної) складової, реалізуються при швидкості зростання струму (di/dt) від 13 до 24 ГА/с, що забезпечує тиск в каналі розряду від 0,8 до 1,2 ГПа та температуру від 2·104 до 5·104 К при густині струму в каналі розряду (jк) від 0,6 до 0,8 кА/мм2.

- Експериментально встановлені закономірності зв’язку параметрів ВЕР обробки сумішей 75%Fe-25%Ti (WпитΣ=25 МДж/кг, di/dt≥13ГА/с, jк≥0,7 кА/мм2) та 75%Fe-20%Ti-5%B4C (WпитΣ=25 МДж/кг, di/dt≥16ГА/с, jк≥0,8 кА/мм2) зі зміною дисперсності від 80 мкм до 3 мкм та фазовим складом отриманої шихти (синтезуються тверді фази карбідів TiC0,92, боридів заліза, титану, а також інтерметалідів розміром від 10 до 600 нм).

- Обґрунтовано механізм високовольтного електророзрядного синтезу карбідних фаз при ВЕР обробці у вуглеводневій рідині, що включає її деструкцію з утворенням активного нановуглецю різних алотропних модифікацій, атоми якого в умовах значних температур та тиску здатні до вкорінення в кристалічну ґратку металу, утворюючи карбідні сполуки. Кількість вуглецю розраховується за вмістом карбідоутворюючого елементу та забезпечується інтегральною енергією обробки.

- На основі встановлених закономірностей зв’язку зміни дисперсності та фазового складу сумішей порошків (75 % Fe + 25 % Ti, 75 % Fe + 20 % Ti + 5 % B4C) з параметрами ВЕР обробки в гасі та подальшою консолідацією методом ІПС отримано ММК з високою стійкістю до абразивного зношування, твердістю та міцністю. Карбідосталі системи Fe-Ti-C на основі загартованої вуглецевої сталі мають твердість від 45 до 56 HRC, міцність на вигин від 850 до 1050 МПа, зносостійкість при абразивному терті на 18-20% вищу від швидкорізальної сталі Р6М5. Карбідосталі системи Fe-Ti-B-C мають твердість від 60 до 68 HRC, міцність на вигин від 1100 до 1350 МПа, стійкість до абразивного тертя на 15-25% вищу, ніж у швидкорізальної сталі Р6М5.

- Зносостійкий ММК системи Fe-Ti-B-C з твердістю 68 HRC, використаний для виготовлення вставок пробійника листового металу (замість матеріалу Р6М5), що збільшило ресурс інструменту на 35%. Матеріал системи Fe-Ti-C використаний для виготовлення направляючих роликів каретки сопла машини термічного різання листового металу «КРИСТАЛ» (замість матеріалу Х18Н9Т), що дозволило вдвічі збільшити термін експлуатації даного вузла.

Кількість публікацій: 89, в т.ч. за темою роботи 42 (14 статей у реферованих журналах, серед яких 6 – у зарубіжних журналах, 4 патенти на винаходи), 24 тез доповідей міжнародних наукових конференцій. Загальна кількість посилань на роботи авторів 3, за циклом робіт 3 (згідно бази даних SCOPUS) та h- індекс 1, в т.ч. за циклом робіт h=1.

Автори:

к.т.н., н.с.                  					А.Д. Зайченко

м.н.с.				                   		А.С. Торпаков

м.н.с.							Є.В. Липян

Перелік публікацій, що входять до циклу наукових праць

«Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів»

# Статті:

- Effect of high-voltage discharge on the particle size of hard alloy powders / O. N. Sizonenko, G. A. Baglyuk, A. I. Raichenko, G. P. Bogatyreva, N. A. Oleinik, E. I. Taftai, E. V. Lipyan, A. S. Torpakov // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2011. – Vol. 49, Issue 11/12. – Р. 630–636. – ISSN 1068-1302.

- Variation in the particle size of Fe–Ti–B4C powders induced by high-voltage electrical discharge / O. N. Sizonenko, G. A. Baglyuk, A. I. Raichenko, E. I. Taftai, E. V. Lipyan, A. D. Zaichenko, A. S. Torpakov, E. V. Guseva // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2012. – Vol. 51, Issue 3/4. – P. 129–136. – ISSN 1068-1302.

- Dispersion and carburization of titanium powders by electric discharge / O. N. Sizonenko, G. A. Baglyuk, E. I. Taftai, A. D. Zaichenko, E. V. Lipyan, A. S. Torpakov, A. A. Zhdanov, N. S. Pristash // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2013. – Vol. 52, Issue 5/6. – P. 247–253. – ISSN 1068-1302.

- High voltage electric discharge in liquid as a method of preparation of blend for carbide steels / O. N. Sizonenko, E. G. Grigoriev, A. D. Zaichenko, A. S. Torpakov, E. V. Lipyan, N. S. Pristash, V. A. Tregub // Machines, Technologies, Materials. – 2013. – Issue 10. – P. 19–22. – ISSN 1313-0226.

- Рlasma technologies for obtainment of composite materials dispersion hardened by nanostructured particles / O. Sizonenko, А. Torpakov, A. Zaichenko, V. Tregub, N. Pristash // Machines, Technologies, Materials. – 2014. – Issue 1. – P. 32 – 35. – ISSN 1313-0226.

- Pulsed-discharge technology of metal-matrix composite materials obtainment / O. Sizonenko, A. Zaichenko, A. Torpakov, Ye. Lipyan, S. Prokhorenko // Materials Science. Non-equilibrium Phase Transformations. –2015. – Issue 1. – P. 15–18. – ISSN 2367-749X.

- Влияние электроразрядного воздействия на композицию порошков Fe–Ti–B4C / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. А. Мамонова, Э. И. Тафтай, А. С. Торпаков, А. А. Жданов, А. Д. Зайченко, Е. В. Липян // Наукові нотатки : міжвузівський зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – Вип. 31. – С. 333–343.

- Электроразрядный синтез наноразмерных металл-углеродных композиционных порошков / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. И. Райченко, А. А. Мамонова, Э. И. Тафтай, Е. В. Липян, А. С. Торпаков, А. Д. Зайченко, Д. А. Гончарук // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : щоквартальний зб. наук. праць. – К. : РВВ ІМФ, 2012. 
–Т. 10, вип. 1. – С. 135–144. – ISSN 1816-5230.

- Особенности структурных и физико-химических превращений, инициируемых высоковольтными электрическими разрядами в композиции порошков Fe–Ti–C / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. А. Мамонова, Э. И. Тафтай, Е. В. Липян, А. С. Торпаков, А. Д. Зайченко, А. А. Жданов, Н. С. Присташ // Электрические контакты и электроды. Труды Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины. Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. – К. : ИПМ, 2012. – С. 161–168.

- Некоторые особенности электроразрядной обработки порошка титана / О. Н. Сизоненко, В. А. Трегуб, А. С. Торпаков, А. Д. Зайченко, А. А Жданов, Н. С. Присташ, Е. В. Липян // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Техніка і електрофізика високих напруг. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 27 (1000). – С. 149–154. – ISSN 2079-0740.

- Разрядно-импульсная технология обработки порошков / А. Д. Зайченко, О. Н. Сизоненко, Е. М. Шерегий, Е. В. Липян, А. С. Торпаков, Н. С. Присташ, В. А. Трегуб // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Техніка і електрофізика високих напруг. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 50 (1092). – С. 151–160. – ISSN 2079-0740.

- Особенности электроразрядной обработки смесей на основе порошков Fe и Ti различного состава / О. Н. Сизоненко, Э. И. Тафтай, Н. С. Присташ, А. Д. Зайченко, А. С. Торпаков, Е. В. Липян, А. А. Жданов // Вісник українського матеріалознавчого товариства. – 2013. – Вип. 6. – С. 104–111.

- Отримання карбідосталей системи Fe–Ti–B–C з використанням високовольтного розряду в рідині для підготовки шихти / О. М. Сизоненко, Є. Г. Григор'єв, А. Д. Зайченко, А. С. Торпаков, Є. В. Липян, М. С. Присташ, В. О. Трегуб // Наукові нотатки : міжвузівський зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – Вип. 42. – С. 254–261.

- Влияние высоковольтной обработки порошковых композиций состава Fe-Ti-C и Fe-Ti-B-C на изменение их электрического сопротивления / О.Н. Сизоненко, Э.И. Тафтай, А.С. Торпаков, Н.С. Присташ, А.Д. Зайченко // Труды института проблем Материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия “Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия”. Электрические контакты и электроды. – Киев: Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, 2014. – С. 129 – 133. – ISSN 2311-0627.

Статті та тези доповідей в збірниках матеріалів міжнародних наукових конференцій:

- Влияние высоковольтного электрического разряда на изменение дисперсности порошков твердых сплавов / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. И. Райченко, Г. П. Богатырева, Н. А. Олейник, Е. В. Липян, А. С. Торпаков // Материаловедение тугоплавких соединений : труды II междунар. самсоновской конф. (Киев, 18–20 мая 2010 г.). – К. : ИПМ, 2010. – С. 151.

- Влияние высоковольтного электрического разряда на изменение физико-механических свойств твердых сплавов / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. И. Райченко, Э. И. Тафтай, Е. В. Липян, А. С. Торпаков // Актуальные проблемы прочности : тезисы докладов 49-й междунар. конф. (Киев, 14–18 июня 2010 г.). – К. : ИПМ, 2010. – С. 88.

- Исследование влияния высоковольтных электрических разрядов на композицию порошков Fe–Ti–C / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. И. Райченко, Э. И. Тафтай, А. С. Торпаков, Е. В. Липян, А. Д. Зайченко, Е. В. Гусева // Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий : тезисы докладов 6-й междунар. конф. (Понизовка, АР Крым, 20–24 сентября 2010 г.). – К. : ИПМ, 2010. – С. 141.

- Электроразрядный синтез наноразмерных металл-углеродных композиционных порошков / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. И. Райченко, А. А. Мамонова, Э. И. Тафтай, Е. В. Липян, А. С. Торпаков, А. Д. Зайченко, Д. А. Гончарук  // Наноструктурные материалы–2010: Беларусь–Россия–Украина (НАНО-2010) : тезисы II междунар. науч. конф. (Киев, 19–22 октября 2010 г.). – Киев : ИМ НАНУ, 2010 – С. 365. – ISBN 978-966-02-5783-2.

- Влияние электроразрядного воздействия на дисперсность и фазовый состав порошков Fe-Ti-B4C / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. А. Мамонова, Э. И. Тафтай, А. С. Торпаков, Е. В. Липян, А. Д. Зайченко, Н. С. Присташ // Физика импульсных разрядов в конденсированных средах : материалы XV междунар. науч. конф. (Коблево, Украина, 15–19 августа 2011 г.). – Николаев : Миколаївська обл. друкарня, 2011. – С. 125–128. – ISBN 978-966-8889-33-2.

- Исследование влияния электроразрядной обработки порошков твердых сплавов на особенности структуры и свойств консолидированных материалов / О. Н. Сизоненко, А. И. Райченко, Э. И. Тафтай, Е. В. Липян, А. С. Торпаков, А. Д. Зайченко, А. В. Деревянко // Физика импульсных разрядов в конденсированных средах : материалы XV междунар. науч. конф. (Коблево, Украина, 5–19 августа 2011 г.). – Николаев : Миколаївська обл. друкарня, 2011. – С. 129–132. – ISBN 978-966-8889-33-2.

- Peculiarities of Fe–Ti–B4C powder mixture electric discharge treatment / O. N. Syzonenko, H. A. Bahliuk, A. A. Mamonova, E. I. Taftaj, A. S. Torpakov, Y. V. Lypian, A. D. Zaichenko, O. O. Zhdanov // HighMatTech : Proceedings of the 3-rd International conference (Kiev, Ukraine, October 3–7, 2011). – Kiev : IPMS, 2011. – P. 211.

- Электроразрядная обработка порошков твердых сплавов с целью изменения структуры и свойств консолидированных материалов / Е. В. Липян, О. Н. Сизоненко, А. И. Райченко, Э. И. Тафтай, А. Д. Зайченко, А. С. Торпаков, А. В. Деревянко // Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології (СММТ–2011) : тези II всеукр. конф. молодих вчених (Київ, 16–18 листопада 2011 р.). – Київ : ІМ НАНУ, 2011. – С. 44. – ISBN 978-966-02-6159-4.

- Використання високовольтного електричного розряду для створення дисперснозміцнених карбідосталей / А. Д. Зайченко, О. М. Сизоненко, А. С. Торпаков, Є. В. Липян, Е. І. Тафтай // Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології (СММТ–2011) : тези II всеукр. конф. молодих вчених (Київ, 16–18 листопада 2011 р.). – Київ : ІМ НАНУ, 2011. – С. 35. – ISBN 978-966-02-6159-4.

- Электроразрядный синтез мелкодисперсного карбида титана / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. А. Мамонова, Э. И. Тафтай, Е. В. Липян, А. С. Торпаков, А. Д. Зайченко // Материаловедение тугоплавких соединений : труды III междунар. самсоновской конф. (Киев, 23–25 мая 2012 г.). – К. : ИПМ, 2012. – С. 67.

- Диспергирование и карбидизация порошка Ті при электроразрядной обработке / О. Н. Сизоненко, Г. А. Баглюк, А. И. Райченко, Э. И. Тафтай, А. С. Торпаков, Е. В. Липян, А. Д. Зайченко, Е. В. Гусева // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : матеріали 3-ї міжнар. наук.-техніч. конф. (Миколаїв, 4-6 жовтня 2012 р.). – Миколаїв: НУК, 2012. – С. 190–191.

- Peculiarities of electric discharge dispersion of Fe, Ti powders and of Fe–Ti–B4C mixture / O. M. Syzonenko, G. A. Bahlyuk, E. I. Taftai, Y. V. Lypian, A. S. Torpakov, A. D. Zaichenko, M. S. Prystash // Materials and Coatings for Extreme Performances: Investigations, Applicants, Ecologically Safe Technologies for Their Production and Utilization (MEE) : Proceedings of the 7-th International conference (Katsively, Ukraine, Septemper 24–28, 2012). – Kiev : IPMS, 2013. – P. 101.

- Electric discharge method for titanium powder carbidization / O. N. Sizonenko, G. A. Bahlyuk, E. I. Taftai, Y. V. Lypian, A. S. Torpakov, A. D. Zaichenko, A. A. Zhdanov, M. S. Prystash // Materials and Coatings for Extreme Performances: Investigations, Applicants, Ecologically Safe Technologies for Their Production and Utilization (MEE) : Proceedings of the 7-th International conference (Katsively, Ukraine, Septemper 24–28, 2012). – Kiev : IPMS, 2013. – P. 102.

- Спарк-плазменное спекание металл-углеродных порошковых композиций / М.С. Юрлова, Е.Г. Григорьев, Е.А. Олевский, О.Н. Сизоненко , А.Д. Зайченко, А.С. Торпаков // Физика импульсных разрядов в конденсированных средах : материалы XVI междунар. науч. конф. (Коблево, Украина, 19–22 августа 2013 г.). – Николаев : Миколаївська обл. друкарня, 2013. –  С. 144 – 147. – ISBN 978-966-8889-41-7.

- Синтез композиционных металл-углеродных порошков при высоковольтных электрических разрядах / О. Н. Сизоненко, Е. Г. Григорьев, Э. И. Тафтай, А. С. Торпаков, Е. В. Липян, А. Д. Зайченко, Н. С. Присташ, А. А. Жданов // Физика импульсных разрядов в конденсированных средах : материалы XVI междунар. науч. конф. (Коблево, Украина, 19–22 августа 2013 г.). – Николаев : Миколаївська обл. друкарня, 2013. – С. 164–167. – ISBN 978-966-8889-41-7.

- Получение карбидосталей системы Fe-Ti-B-C с использованием высоковольтного разряда в жидкости для подготовки шихты / О. Н. Сизоненко, Е. Г. Григорьев, Г. А. Баглюк, А. Д. Зайченко, А. С. Торпаков, Е. В. Липян, Н. С. Присташ, В. А. Трегуб // Импульсные процессы в механике сплошных сред : материалы X междунар. науч. конф. (Коблево, Украина, 19–22 августа 2013 г.). – Николаев : Миколаївська обл. друкарня, 2013. – С. 142-145. – ISBN 978-966-8889-42-4.

- Особенности электроразрядного измельчения и изменения фазового состава смесей порошков на основе железа и титана / О. Н. Сизоненко, Э. И. Тафтай, Н. С. Присташ, А. Д. Зайченко, А. С. Торпаков, Е. В. Липян, А. А. Жданов // Импульсные процессы в механике сплошных сред : материалы X междунар. науч. конф. (19–22 августа 2013 г.). – Николаев : Миколаївська обл. друкарня, 2013. – С. 129-133. – ISBN 978-966-8889-42-4.

- Разработка метода электроразрядной подготовки композиций порошков для получения твердых сплавов / О. Н. Сизоненко, А. И. Райченко, Э. И. Тафтай, Е. В. Липян, А. С. Торпаков, А. Д. Зайченко, А. В. Деревянко // Импульсные процессы в механике сплошных сред : материалы X междунар. науч. конф. (19–22 августа 2013 г.). – Николаев : Миколаївська обл. друкарня, 2013. – С. 134-137. – ISBN 978-966-8889-42-4.

- The influence of powders preparation for consolidation by high voltage electric discharges on the properties of carbide-steels / O. N. Sizonenko, E. G. Grigoriev, A. D. Zaichenko, A. S. Torpakov, E. V. Lipyan, N. S. Pristash // HighMatTech : Proceedings of the 4-th International conference (Kiev, Ukraine, October 7–11, 2013). – Kiev : IPMS, 2013. – P. 133.

- Electric current dispersion of particles in emulsion / O. N. Sizonenko, A. I. Raichenko, A. V. Derevyanko, A. S. Torpakov // HighMatTech : Proceedings of the 4-th International conference (Kiev, Ukraine, October 7–11, 2013). – Kiev : IPMS, 2013. – P. 143.

- Electric discharge synthesis of ultrafine titanium carbide / Y. V. Lypian, O. M. Syzonenko, A. S. Torpakov, A. D. Zaichenko, M. S. Prystash // Nanotechnology and nanomaterials (NANO–2013) : Abstract book of International research and practice conference (Bukovel, Ukraine, August 25 – September 1, 2013). – Lviv, 2013. – P. 318. – ISBN 978-966-8364-83-9.

- Искро-плазменное спекание порошковых металломатричных компоизитов / О. Н. Сизоненко, Е. Г. Григорьев, А. Д. Зайченко, А. С. Торпаков, Н. C. Присташ, М. С. Юрлова // Международная конференция «Порошковая металлургия:Современное состояние и будущее» Тезисы докладов.- Киев, 22 – 25 апреля 2013 г., С. 43.

- Карбидостали, дисперсноупрочненные тугоплавкими соединениями TiC, TiB, TiB2 / О. Н. Сизоненко, Е. Г. Григорьев, А. Д. Зайченко, Н. С. Присташ, Е. В. Липян, А. С. Торпаков, М. С. Юрлова // Материаловедение тугоплавких соединений : труды IV междунар. самсоновской конф. (Киев, 21–23 мая 2014 г.). – К. : ИПМ, 2014. – С. 86.

- Fe–Ti Compositions Consolidated by Spark Plasma Sintering and High Voltage Consolidation Technique / E. Grigoryev, E. Olevsky, M. Yurlova, O. Sizonenko, E. Krikun, A. Novoselov, A. Zaychenko, A. Torpakov // 134rd Annual Meeting &Exhibition  “TMS2014”. February 16 – 20 2014 San-Diego, California, USA.

Патенти:

- Пат. 95795 Україна МПК (2015.01) C01B 31/30 (2006.01), B01J 3/06 (2006.01), B22F 9/14 (2006.01), B82B 3/00. Спосіб одержання карбідів металів перехідної групи / Сизоненко О.Н., Зайченко А.Д., Торпаков А.С., Липян Є.В., Присташ М.С., Трегуб В.О. – № u201407247; заявл. 27.06.2014;  опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. – 6 с.

- Пат. 97890 Україна, МПК (2012.01) C01B 31/30 (2006.01), B01J 3/06 (2006.01), B22F 9/14 (2006.01), B82B 3/00. Cпосіб одержання карбідів металів перехідної групи / Сизоненко О. М., Тафтай Е. І., Райченко О. І., Баглюк Г. А., Торпаков А. С., Липян Є. В., Зайченко А. Д. ; заявник і патентовласник Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України. – № a201011723 ; заявл. 01.10.10 ; опубл. 26.03.12, Бюл. № 6. – 6 с.

- Пат. 98520 Україна, МПК (2006.01) B02C 19/18, B22F 9/14. Cпосіб одержання тонкодисперсних металевих порошків / Сизоненко О. М., Тафтай Е. І., Райченко О. І., Баглюк Г. А., Торпаков А. С., Липян Є. В., Зайченко А. Д. ; заявник і патентовласник Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України. – № a201008652 ; заявл. 12.07.10 ; опубл. 25.05.12, Бюл. № 10. – 8 с.

- Пат. 101575 Україна, МПК (2006.01) B22F 3/14, B22F 3/105, B30B 15/02. Пристрій для іскро-плазмового спікання порошків / Сизоненко О. М., Івлієв А. І., Райченко О. І., Литвинов В. В., Зайченко А. Д., Конотоп С. В., заявник і патентовласник Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України. – № a201200957 ; заявл. 30.01.12; опубл. 10.08.12, Бюл. № 15. – 5 с.

Автори:

к.т.н., н.с.                  					А.Д. Зайченко

м.н.с.				                   			А.С. Торпаков

м.н.с.								Є.В. Липян