РЕФЕРАТ

циклу наукових праць

«Новітні матеріали на основі оксиду цинку

для створення пристроїв оптоелектроніки»

на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2014 року

Автори:	Євтушенко Арсеній Іванович, к.ф.-м.н., н.с.,

Штеплюк Іван Іванович, к.ф.-м.н., н.с.,

Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича

НАН України

Цикл наукових праць присвячений комплексному експериментальному дослідженню закономірностей вирощування, структурних, електронних, фононних та оптичних властивостей легованих плівок оксиду цинку та твердих розчинів на їх основі, необхідних для створення конкурентоспроможних і високоефективних пристроїв оптоелектроніки. Робота виконувалась в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України у період 2008 -2013 рр.

Актуальність теми. На фоні поступового зменшення покладів корисних копалин, в умовах погіршення екологічної ситуації та подальшого промислового розвитку як України, так і всього світу, актуальною є розробка та впровадження нових, більш економічно доцільних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та матеріалів. Саме тому, упродовж останніх років, значно зріс інтерес до дослідження оксиду цинку – перспективного широкозонного матеріалу для створення приладів, випромінюючих в ультрафіолетовому (УФ) діапазоні спектра, фотодетекторів, поверхнево-акустичних перетворювачів, хімічних сенсорів тощо.

Відомо, що структура матеріалу визначає робочі характеристики приладів та пристроїв на його основі, тож встановлення взаємозв’язку в системі «технологічні параметри вирощування – властивості матеріалу – параметри приладів на його основі» для оксиду цинку є важливими та актуальними науковими завданнями сучасного матеріалознавства та фізики твердого тіла. Модифікація чи зменшення концентрації точкових дефектів, дослідження впливу легуючих домішок на властивості напівпровідникових структур на основі ZnO має наукове та практичне значення в контексті розвитку світової спільноти та є пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки України за напрямками «Нові матеріали і речовини» та «Енергетика та енергоефективність».

В циклі робіт застосовано комплексні підходи до дослідження структури, оптичних та фононних властивостей, морфології об’єму та поверхні, спектрів внутрішніх та валентних електронів в залежності від технологічних параметрів вирощування плівок ZnO та від рівня їх легування азотом, азотом з алюмінієм, кадмієм та селеном, що дозволило створити тонкоплівкові фотоприймачі на основі легованого азотом ZnO з підвищеними робочими характеристиками та діодні гетероструктури n-Zn1-xCdxO/p-SiC, які є перспективними для розробки світлодіодів видимого діапазону спектра випромінювання.

Метою роботи є комплексне дослідження структури, оптичних та електронних властивостей  нелегованих, легованих азотом, кадмієм, селеном та співлегованих азотом та алюмінієм плівок ZnO в залежності від умов вирощування та встановлення фізичних процесів, які визначають фотоелектричні властивості різних типів детекторних структур, та з’ясування механізмів, які зумовлюють процеси випромінювальної рекомбінації в твердих розчинах Zn1-xCdxO та гетероструктурах на їх основі.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі наукові завдання:

- вивчити мікроструктуру, морфологію поверхні, оптичні властивості нелегованих та легованих азотом плівок ZnO, осаджених методом пошарового росту в умовах магнетронного розпилення;.

- виявити вплив технологічних зупинок при магнетронному осадженні плівок ZnO та подальшої термічної обробки на їх кристалічну структуру та оптичні властивості;

- визначити умови осадження плівок твердих розчинів Zn1-xCdxO з різним вмістом кадмію методом магнетронного розпилювання (ВЧ та на постійному струмі);

- дослідити вплив легуючої домішки кадмію та селену на особливості люмінесценції в оксиді цинку.

- дослідити вплив умов вирощування (тип підкладки, співвідношення парціальних тисків робочих газів, потужність розряду) та термічної обробки на структурні, оптичні, електронні та фононні властивості твердих розчинів Zn1-xCdxO.

- дослідити оптичні та електричні властивості гетероструктур                         n-Zn1-xCdxO/p-SiC.

- встановити вплив геометрії контактів фоторезисторів на основі плівок ZnO на їх фотоелектричні властивості та виявити природу процесів, що визначають їх детектуючі характеристики і параметри;

- дослідити вплив концентрації легуючої домішки азоту на фотоелектричні властивості діодів на основі плівок ZnO:N;

- вивчити фізичну природу ефекту підсилення фотоструму в структурі Ni/ZnO:N/p-Si та її фотоелектричні характеристики в широкому спектральному діапазоні.

Наукова новизна одержаних результатів.

В результаті комплексного дослідження легованих плівок оксиду цинку (ZnO:N, N-Al, Cd, Se) та твердих розчинів на їх основі (Zn1-xCdxO) отримано та узагальнено низку нових фундаментальних наукових результатів, які сприяють глибокому розумінню впливу процесів росту на електрофізичні характеристики плівок, що визначають фотоелектричні властивості різних типів детекторних структур на їх основі, та допомагають визначити процеси випромінювальної рекомбінації в твердих розчинах Zn1-xCdxO та гетероструктурах на їх основі:

- вперше для плівок на основі оксиду цинку встановлено кореляцію між часом життя випромінювальної рекомбінації і стехіометричним співвідношенням, досліджено механізми електрон-фононного розсіювання, виявлено позитивний ефект співлегування азотом і алюмінієм на фотоелектричні властивості фотодетекторів на їх основі;

- вперше запропоновано використання методу пошарового осадження при магнетронному розпиленні та показана його ефективність для одержання структурно досконалих плівок ZnO потрібної товщини як на кристалічних, так і аморфних підкладках;

- вперше вивчено легування азотом плівок ZnO в процесі їх осадження при пошаровому рості методом високочастотного магнетронного розпилення на Si3N4/Si підкладки та досліджено вплив температури підкладки, тиску кисню та азоту в камері осадження на мікроструктуру та морфологію поверхні плівок, їх оптичні властивості, електронні стани;

- вперше для фотодіодів визначено, що їх фоточутливість в ультрафіолетовій області спектра збільшується зі зростанням концентрації азоту в плівці ZnO. Показано, що впровадження азоту в гратку ZnO приводить до зменшення темнової провідності та до заміни центрів випромінювальної рекомбінації на безвипромінювальні, що збільшує фоточутливість детекторів на його основі;

- вперше досліджено фотоелектричні характеристики фототранзисторної структури Ni/ZnO:N/p-Si в широкому спектральному діапазоні та розкрито фізичну природу ефекту підсилення в ній фотоструму;

- вперше показана можливість підвищення інтенсивності ультрафіолетової люмінесценції оксиду цинку при легуванні ізовалентними домішками кадмію  та селену (≤0,4 ат. %);

- вперше визначено закономірності впливу технологічних параметрів магнетронного розпилювання на властивості твердих розчинів  Zn1-xCdxO, що дозволило оптимізувати фізико-технологічні умови вирощування плівок   Zn1-xCdxO з керованим вмістом кадмію;

- вперше встановлено, що домінуючим механізмом люмінесценції твердих розчинів Zn1-xCdxO є анігіляція екситонів, локалізованих на флуктуаціях складу твердого розчину;

- розроблено і досліджено тонкоплівкові високочутливі і швидкодіючі фотоприймачі на основі легованого азотом ZnO та діодні гетероструктури  n-Zn1-xCdxO/p-SiC, n-ZnO/p-CdTe з підвищеними електричними характеристиками, які є перспективними для створення світловипромінюючих пристроїв видимого діапазону.

В результаті комплексних досліджень структури, оптичних властивостей, морфології поверхні встановлено, що застосування пошарового осадження при високочастотному магнетронному розпиленні дозволяє виростити високотекстуровані структурно досконалі плівки ZnO на аморфних та кристалічних підкладках. Удосконалення структури плівок ZnO зумовлено меншою неузгодженістю періодів гратки між шарами оксиду цинку, в результаті чого напруження в плівках із збільшенням кількості шарів ZnO релаксують. Показано, що використання технологічних перерв при осадженні плівок ZnO дозволяє підтримувати їх швидкість росту сталою, в результаті чого є можливість вирощувати плівки ZnO необхідної товщини.

На основі аналізу результатів дослідження впливу температури та тривалості термічного відпалу на кристалічну структуру плівок ZnO вперше виявлено, що швидкість зменшення відстаней між площинами (0001) кристалічної гратки ZnO зі збільшенням тривалості термічного відпалу на повітрі при температурі  600 (С є сталою величиною до повної релаксації міжплощинних напруг деформації. Встановлено, що тривалість термічного відпалу на повітрі плівок ZnO є визначальною для зменшення в них мікронапруг та концентрації дефектів. Запропоновано метод розрахунку оптимального часу відпалу на повітрі при температурі 600 (С, який дозволяє цілеспрямовано впливати на структуру плівок ZnO.

Вперше вивчено легування азотом плівок ZnO в процесі їх осадження на підкладки Si3N4/Si та Si та комплексно досліджено вплив впровадження акцепторної домішки азоту на мікроструктуру та морфологію поверхні, їх оптичні властивості, хімічні та електронні стани. На основі комплексного аналізу та узагальнення результатів фотоелектронної спектроскопії плівок ZnO встановлено, що азот, який розчиняється в гратці ZnO, сприяє формуванню акцепторного рівня, що приводить до зміщення рівня Фермі до максимуму валентної зони. Визначено, що легування азотом ZnO приводить до зменшення концентрації кисневих вакансій. Виявлено, що співлегування азотом та алюмінієм ZnO дозволяє збільшити розчинність азоту в його гратці  та виростити більш структурно досконалі плівки оксиду цинку в порівнянні з плівками, які леговані тільки азотом.

Вперше встановлено, що малі концентрації ізоелектронної домішки кадмію   (≤0,4 ат. %) приводять до суттєвого зростання інтенсивності УФ крайової емісії ZnO, що пояснюється процесом зв’язування екситону домішковим центрами внаслідок різниці в значеннях електронегативності та ковалентного радіусу кадміюпорівняно з цинком.

Досліджено вплив ізовалентної домішки Se на люмінесцентні властивості плівок ZnO, отриманих високочастотним магнетронним розпилюванням. Встановлено, що при концентрації домішки 10 18-10 20 см -3 з’являється інтенсивне випромінювання в спектральному діапазоні 350 – 430 нм при 300 К з квантовою ефективністю ~15 %. Легування ізовалентною домішкою (ІВД) Se приводить до формування донорних енергетичних станів і локалізації на них екситонів. Визначено глибину залягання відповідних рівнів, яка становила ~ 0.21 еВ.

Вперше визначено закономірності впливу технологічних параметрів магнетронного розпилювання на властивості твердих розчинів Zn1-xCdxO, що дозволило оптимізувати фізико-технологічні умови вирощування плівок           Zn1-xCdxO з керованим вмістом кадмію. Магнетронне розпилювання на постійному струмі при співвідношенні парціальних тисків робочих газів Ar/O2~4:1 забезпечувало вирощування плівок Zn1-xCdxO з найбільшим значенням розміру областей когерентного розсіювання.

Встановлено, що зростання парціального тиску аргону та потужності магнетрона приводить до зростання вмісту кадмію в результуючій плівці та до зменшення оптичної ширини забороненої зони. Шляхом ідентифікації фізичних механізмів впливу парціального тиску аргону та потужності магнетрона на фотоелектронні спектри твердих розчинів Zn1-xCdxO вперше виявлено, що, контролюючи параметри осадження, можна змінювати концентрацію вакансій кисню в приповерхневих шарах та положення максимуму валентної зони.

Встановлено, що домінуючим механізмом люмінесценції твердих розчинів    Zn1-xCdxO є анігіляція екситонів, локалізованих на флуктуаціях складу твердого розчину. Про це свідчить неоднорідний розподіл кадмію в площині плівки, асиметрія спектрів фотолюмінесценції та час життя випромінювальної рекомбінації (120-240 пс), характерний для зв’язаних екситонів. Вперше виявлено, що основним механізмом розсіювання носіїв в Zn1-xCdxO є розсіювання на оптичних поздовжніх фононах шляхом Фрьоліховської взаємодії.

Вперше досліджено вплив термічної обробки на спектри резонансного Раманівського розсіювання та особливості люмінесценції твердих розчинів        Zn1-xCdxO (0≤х≤0,11). Показано, що високотемпературний відпал при 600 °С приводить до червоного зміщення максимуму крайової емісії і LO-фононів       Zn1-xCdxO та зростання сили електрон-фононної взаємодії внаслідок удосконалення кристалічної структури плівок, збільшення розчинності кадмію в матриці ZnO, перенормування енергетичного спектра і появи оптичних переходів, які вимагають участі фононів в процесах випромінювальної рекомбінації.

На прикладі вивчення релаксації фотопровідності фоторезисторів показано, що за швидкодію детекторів на основі плівок оксиду цинку відповідають повільні процеси адсорбції-десорбції кисню на поверхні плівок. Виявлено, що впровадження азоту в кристалічну гратку оксиду цинку дозволяє пригнічувати вказані процеси та збільшити на порядки швидкодію детекторів. Для фоторезисторів на основі легованих азотом плівок ZnO встановлено 250 – кратне зростання провідності при освітленні УФ випромінюванням та високу швидкодію –  реакція фотовідгуку на випромінювання складає час в 10 мкс замість днів для нелегованих плівок.

Вперше для фотодіодів визначено, що їх фоточутливість в ультрафіолетовій області спектра збільшується від 0,6 до 2,4 мА/Вт зі зростанням концентрації азоту в ZnO від 0,47 до 0,87 ваг. %. Показано, що впровадження азоту в гратку ZnO приводить до зменшення темнової провідності та до заміни центрів випромінювальної рекомбінації на безвипромінювальні, що збільшує фоточутливість детекторів на його основі.

Розроблено поверхнево-бар’єрні Ni/ZnO:N/Al діоди, які продемонстрували високу фоточутливість з максимумом ( 0,1 А/Вт на довжині хвилі 365 нм при зміщенні – 1 В і швидкодію із сталою часу ~ 100 нс.

На основі легованих азотом плівок ZnO високої структурної досконалості розроблено фототранзисторні структури Ni/ZnO:N/p-Si, в яких забезпечено значний вигин зон на контакті Ni/n-ZnO:N, що приводить до ефективної інжекції носіїв в n-ZnO:N. В створених фототранзисторах реалізовано механізм внутрішнього підсилення струму і досягнуто значну фоточутливість на рівні 210 А/Вт при λ=390 нм та високу швидкодію з часовою сталою 100 нс.

Вперше було створено та досліджено гетероструктури n-Zn0.94Cd0.06O/p-SiC, які демонструють добре виражену випрямляючу поведінку. Встановлено, що використання твердого розчину для реалізації такого гетеропереходу дозволяє понизити енергетичний бар’єр для дірок і приводить до того, що процеси випромінювальної рекомбінації відбуваються в активному шарі n-Zn0.94Cd0.06O. Вперше виявлено, що зростання концентрації дірок в p-SiC приводить до пониження напруги включення та зростання коефіцієнту випрямлення діодних гетероструктур n-Zn0.94Cd0.06O/p-SiC.  Було виготовлені анізотипні гетеропереходи n-ZnO/p-CdTe. Вперше встановлено, що в області прямих напруг через досліджувані структури послідовно протікають два струми: рекомбінаційний у широкозонному ( ZnO)  та тунельно-рекомбінаційний  у вузькозонному (CdTe) напівпровідниках.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблені в роботі методи пошарового росту та термічного відпалу можуть бути використані в технології одержання плівок ZnO з метою створення ефективних світловипромінюючих та фоточутливих структур. Показано, що легування азотом є ефективним для збільшення фоточутливості та швидкодії детекторів ультрафіолетового випромінювання на основі оксиду цинку. На основі легованих азотом плівок ZnO cтворено прототипи поверхнево-бар’єрних діодних фотодетекторів із фоточутливістю 0,1 А/Вт і сталою часу відгуку 100 нс. Розроблені та оптимізовані процеси вирощування легованих азотом плівок ZnO та створення до них омічних та Шотткі контактів дозволили реалізувати механізм внутрішнього підсилення струму в розроблених фототранзисторних структурах Ni/ZnO:N/p-Si та одержати значну фоточутливість (210 А/Вт при довжині хвилі 390 нм) та високу швидкодію зі сталою часу 100 нс.

З практичної точки зору значний інтерес представляє перспектива використання плівок Zn1-xCdxO в якості активного шару в квантових ямах ZnO/Zn1-xCdxO/ZnO та гетероструктурах n-Zn1-xCdxO/p-SiC, необхідних для створення високоефективних світло-випромінюючих пристроїв видимого діапазону. В рамках даної роботи виявлена принципова можливість інженерії ширини забороненої зони. Встановлено, що використання твердого розчину для реалізації гетеропереходу n-Zn1-xCdxO/p-SiC дозволяє понизити енергетичний бар’єр для дірок і приводить до того, що процеси випромінювальної рекомбінації відбуваються в активному шарі n-Zn1-xCdxO. Це є доволі важливим, тому що попередні спроби отримати ефективний гетероперехід на основі n-ZnO/p-SiC були невдалими внаслідок слабкої інжекції дірок в n-ZnO. З цих причин електролюмінесценція вказаних структур в основному була зумовлена рекомбінацією через дефектні стани в карбіді кремнію. Одержані результати свідчать про можливість цілеспрямованого керування параметрами мікроструктури, стехіометрії, дефектної підсистеми та оптичних характеристик твердих розчинів Zn1-xCdxO шляхом зміни умов вирощування (тип підкладки, співвідношення парціальних тисків робочих газів, потужність магнетрона).

Результати досліджень вказують на можливість одержання ефективної ультрафіолетової люмінесценції плівок ZnO шляхом легування малими концентраціями кадмію (селену) та створюють передумови для реалізації УФ лазерів та світлодіодів на основі даного матеріалу.

Одержані результати мають важливе практичне значення для реалізації та розвитку в Україні науково-технічної бази нових пристроїв оптоелектроніки, зокрема в рамках пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки  «Нові матеріали і речовини» та «Енергетика та енергоефективність».

Кількість наукових публікацій за результатами досліджень, що входить до циклу робіт «Новітні матеріали на основі оксиду цинку для створення пристроїв оптоелектроніки» складає 25 статей у реферованих міжнародних фахових журналах з ненульовим імпакт-фактором, що містяться в базі даних Scopus, і 68 тез доповідей на конференціях. Загальна кількість посилань на роботи авторів складає 97 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс - 6. Загальна кількість публікацій авторів - 138.

Автори:

к.ф.-м.н., н.с. 	Євтушенко А.І.

к.ф.-м.н., н.с. 	Штеплюк І.І.

Перелік публікацій, що входять до циклу робіт
«Новітні матеріали на основі оксиду цинку для створення пристроїв оптоелектроніки»

# Статті

# X-ray photoelectron spectroscopy study of nitrogen and aluminum-nitrogen doped ZnO films / A. Ievtushenko, O. Khyzhun, I. Shtepliuk, V. Tkach, V. Lazorenko, G. Lashkarev // J. Acta Physica Polonica A. – V.124 (5): 858-861 (2013).

- Fabrication and electrical characterization of the anisotype n-ZnO/p-CdTe heterostructures for solar cell applications / V. Khomyak, M. Ilaschuk, O. Parfenyuk,       I. Shtepliuk  //  Journal of Applied Physics. – V. 114 (22): 223715 (2013).

- Microstructure and luminescence dynamics of ZnCdO films with high Cd content deposited on different substrates by DC magnetron sputtering method / I. Shtepliuk, V. Khranovskyy, G. Lashkarev, V. Khomyak, A. Ievtushenko, V. Tkach, V. Lazorenko, I. Timofeeva, R. Yakimova // Applied Surface Science. – V.  276: 550-557  (2013).

# Electrical properties of n-Zn0.94Cd0.06O/p-SiC heterostructures /  I. Shtepliuk, V. Khranovskyy, G. Lashkarev, V. Khomyak, V. Lazorenko,  A. Ievtushenko, M. Syväjärvi, V. Jokubavicius and R. Yakimova // Solid state electronics. – V.  81: 72-77 (2013).

- Annealing effect on the near-band edge emission of ZnO / V.V. Khomyak, M.M. Slyotov, I.I. Shtepliuk, G.V. Lashkarev, O.M. Slyotov, P.D. Marianchuk, V.V. Kosolovskiy // Journal of Physics and Chemistry of Solids. – V. 74 (2): 291–297 (2013).

- Calculation of the Unstable Mixing Region in Zn1-xCdxO Ternary Alloys /                  I.I. Shtepliuk // Acta Physica Polonica A. – V. 124 (5): 865-868 (2013).

- Effect of high energy electron irradiation on structure and optical properties of ZnO films / D.V. Myroniuk, G.V. Lashkarev, V.Y. Lazorenko, I.I. Shtepliuk, I.I. Timofeeva, V.T. Maslyuk, A.S. Romaniuk, V.V. Strelchuk, O.F. Kolomys, V.V. Khomyak // Acta Physica Polonica A. – V.  124 (5):  891-894 (2013).

- Influence of growth conditions on structural and optical properties of Zn 0.9Cd 0.1O films / I.I. Shtepliuk, G.V. Lashkarev, V.V. Khomyak, O.S. Lytvyn, P.D. Marianchuk, I.I. Timofeeva, A.I. Ivtushenko, V.I. Lazorenko // Ukrainian Journal of Physics. – V.  57 (6): 653-660(2012).

- Effect of Se Isoelectronic Impurity on the Luminescence Features of the ZnO /        V. Khomyak, M. Slyotov, I. Shtepliuk, O. Slyotov and V. Kosolovskiy // Acta Physica Polonica А.  –  V 122 (6): 1041-1043 (2012).

- XPS and Raman Characterizations of Zn1-xCdxO Films Grown at the Different Growth Conditions / I. Shtepliuk, O. Khyzhun, G. Lashkarev, V. Khomyak and V. Lazorenko // Acta Physica Polonica А. –  V. 122 (6):1036-1040 (2012).

- Features of the influence of the deposition power and gas ratio Ar/O2 on the microstructure and optical properties of the Zn0.9Cd0.1O films /  I. Shtepliuk, G. Lashkarev, V. Khomyak, O.Lytvyn, P. Marianchuk, I. Timofeeva, A. Ievtushenko, V. Lazorenko // Thin Solid films. – V. 520: 4772–4777 (2012).

- Effects of Ar/O2 gas ratio on the properties of the Zn0.9Cd0.1O films prepared by DC reactive magnetron sputtering / I. Shtepliuk, G. Lashkarev, V. Khomyak, P. Marianchuk, P. Koreniuk, D. Myroniuk, V. Lazorenko, I. Timofeeva // Acta Physica Polonica A. – V. 120: A61-A65(2012).

# Structural transformations in films of ZnO under their alloying with nitrogen and Al-N Co-alloying / A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkaryov, V.V. Strelchuk, V.I. Lazorenko, L.O. Klochkov, O.S. Lytvyn, V.M. Tkach, A.S. Romanyuk,  K.A. Avramenko, O.I. Bykov,  V.A. Baturin, A.Y. Karpenko // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – V. 33 (SPEC. ISS.): 243-254 (2011).

- Detector with high internal photocurrent gain based on ZnO:N / L.A. Kosyachenko, G.V. Lashkarev, A.I. Ievtushenko, V.I. Lazorenko, V.M. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk // J.Acta Physica Polonica A. –V. 119 (5): 681-682 (2011).

- Properties of zinc oxide at low and moderate temperatures / G.V.Lashkarev, V.A. Karpyna, V.I. Lazorenko, A.I. Ievtushenko, I.I.Shtepliuk, V.D.Khranovskyy // Low temperature physics. –V. 37, (3): 226-234 (2011).

- Enhancement of the ultraviolet luminescence intensity from Cd-doped ZnO films caused by exciton binding / I. Shtepliuk, G. Lashkarev, O. Khyzhun, B. Kowalski, A. Reszka, V. Khomyak, V. Lazorenko, I. Timofeeva  // Acta Physica Polonica A.  –  Vol. 120(5): 500-503 (2011).

- Features of low-temperature spectra of photoluminescence of Zn 0.9Cd 0.1O solid solutions grown under different technological conditions / I.I. Shtepliuk, G.V. Lashkaryov,  V.J. Lazorenko, V.V. Khomyak, A.I. Ievtushenko, V.M. Tkach, P.D. Marianchuk, P.I. Korenyuk // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – V. 33 (SPEC. ISS.): 221-233( 2011).

- ZnO-based photodetector with internal photocurrent gain / L.A. Kosyachenko, G.V. Lashkarev, V.M. Sklyarchuk, A.I. Ievtushenko, O.F. Sklyarchuk, V.I. Lazorenko and A. Ulyashin // Physica Status Solidi (A). –  V. 207 (8): 1972–1977 (2010).

- Effect of nitrogen doping on photoresponsivity of ZnO films // A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, V.A.Karpyna, M.G. Dusheyko, V.M. Tkach, L.A. Kosyachenko, V.M. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk, K.A. Avramenko, V.V. Strelchuk, Zs.J. Horvath // Physica Status Solidi (A). – V. 207 (7): 1746–1750 (2010).

- High quality ZnO films deposited by radio-frequency magnetron sputtering using layer by layer growth method / A.I. Ievtushenko, V.A. Karpyna, V.I. Lazorenko, G.V. Lashkarev, V.D. Khranovskyy, V.A. Baturin, O.Y. Karpenko, M.M. Lunika, K.A. Avramenko, V.V. Strelchuk, O.M. Kutsay // Thin Solid Films. – V. 518 (16):  4529–4532 (2010).

- Structure of multilayer ZnO films deposited by a magnetron sputtering / A.I. Ievtushenko, V.A. Karpyna, G.V. Lashkaryov, V.J. Lazorenko, V.A. Baturin, O.Yu Karpenko, M.M. Lunika, V.M. Puzikov// Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – V. 30 (11): 1511-1519 (2008).

- Structure and morphology of ZnO films, deposited on Si3N4/Si substrates by RF magnetron sputtering / A.I. Ievtushenko, V.D. Khranovs'kyy, G.V. Lashkaryov, O.I. Bykov, V.I. Lazorenko, V.A. Karpyna,.L.O. Klochkov, V.A. Baturyn, O.Y. Karpenko, M.M.Lunika // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – V. 30 (SPEC. ISS.): 633-643 (2008).

- Multilayered ZnO Films of Improved Quality Deposited by Magnetron Sputtering / A. Ievtushenko, V. Karpyna, G. Lashkarev, V. Lazorenko, V. Baturin, A. Karpenko, M. Lunika, A. Dan’ko //J.Acta Physica Polonica A. –  V. 114 (5): 1131-1137 (2008).

- Ultraviolet detectors based on ZnO:N thin films with different contact structures / A. Ievtushenko, G. Lashkarev, V. Lazorenko, V. Karpyna, V. Sichkovskyi, L. Kosyachenko, V. Sklyarchuk, O. Sklyarchuk, V. Bosy, F. Korzhinski, A. Ulyashin, V. Khranovskyy, R. Yakimova // J.Acta Physica Polonica A. –  V. 114 (5): 1123-1129 (2008).

- Effect of the deposition technology and structure of ZnO films on their photo- and cathodoluminescence / G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, A.I. Ievtushenko, V.D. Khranovskyy, I.V.Blonskyy, I.M. Dmitruk, T.Sh Osmanov// Ukrainian Journal of Physics. – V. 53 (9) , 867-873 (2008).

# Матеріали конференцій

# A. Ievtushenko, V. Lazorenko, O. Bykov, L. Klochkov. Method of calculation of annealing time for improvement of crystal structure of ZnO films //Abstracts of E-MRS 2013 Fall Meeting (Warsaw, Poland) – September 16 - 20, 2013.- p. 124.

# A. Ievtushenko, O. Khyzhun, I. Shtepliuk, V. Lazorenko, G. Lashkarev. X-Ray photoelectron spectroscopy study of nitrogen and aluminum-nitrogen doped ZnO films //Abstracts of 42nd International School and Conference on the Physics of Semiconductors (Wisla, Poland)  – June 22 – June 27, 2013.- p. 124.

- I. Shtepliuk, G. Lashkarev. Calculation of the unstable mixing region in Zn1-xCdxO ternary alloys // Abstracts of 42nd “Jaszowiec” 2013 International School and conference on the Physics of semiconductors (Wisla, Poland) – June 22- July 27, 2013. - p. 224.

- I. Shtepliuk. Two-dimensional electron gases induced by spontaneous and piezoelectric polarization charges in O- and Zn-face ZnCdO/ZnO quantum wells // Abstracts of E-MRS 2013 Fall Meeting (Warsaw, Poland) – September 16-20, 2013.

- V.V. Khomyak, M.I. Ilashchuk, O.A. Parfenyuk, I.I. Shtepliuk. Fabrication and properties of the n-ZnO/p-CdTe surface-barrier structures // Abstracts of E-MRS 2013 Fall Meeting (Warsaw, Poland) – September 16-20, 2013.

- L. Ovsiannikova, V. Kartuzov, G. Lashkarev, I. Shtepliuk. Investigation of the band gap of ZnCdO alloys using Zn36O36 fullerene-like models// Abstracts of E-MRS 2013 Fall Meeting (Warsaw, Poland) – September 16-20, 2013.

- O. Kolomys, V. Strelchuk, A. Romanyuk, I. Shtepliuk, G. Lashkarev, O. Khyzhun,V. Lazorenko, V. Khomyak. Optical and structural studies of composition fluctuations in annealed ZnCdO films grown by RF sputtering // Abstracts of E-MRS 2013 Fall Meeting (Warsaw, Poland) – September 16-20, 2013.

# A. Ievtushenko, L. Kosyachenko, V. Lazorenko, V. Sklyarchuk, O. Sklyarchuk, G. Lashkarev. Self-compensation in ZnO codoped by nitrogen and aluminum // Abstracts of 42nd International School and Conference on the Physics of Semiconductors (Wisla, Poland) – June 22 – June 27, 2013.- p. 123.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, L.O. Klochkov, O.I. Bykov, V.M. Tkach, O.M. Kutsay, S.P. Starik, O.S. Lytvyn, M.G. Dusheyko, V.A. Baturin, A.Y. Karpenko. Effect of layer by layer growth method in magnetron sputtering on deposition transparent conductive aluminum doped ZnO thin films // Abstracts of XIV International Conference “Physics and technology of thin films and nanosystems” (Ivano-Frankivsk, Ukraine) – May 20 - 25, 2013.- p. 29.

- I. Shtepliuk, V. Khranovskyy, G. Lashkarev, V. Khomyak, V. Lazorenko, R. Yakimova. Time-resolved Photoluminescence Study of Zn1-xCdxO (0.051≤x≤0.086) ternary alloys grown by the dc magnetron sputtering // Abstracts of XIV International Conference “Physics and technology of thin films and nanosystems” (Ivano-Frankivsk, Ukraine) – May 20 - 25, 2013. - p. 150.

- V. Khomyak, I. Shtepliuk. Fabrication and Photovoltaic properties of the Thin-film CuIn0.5Ga0.5Se2/ZnSe/ZnO Solar Cells without using cadmium-related compounds // Abstracts of XIV International Conference “Physics and technology of thin films and nanosystems” (Ivano-Frankivsk, Ukraine) – May 20 - 25, 2013. - p. 456.

# А.І. Євтушенко. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія плівок ZnO:N та ZnO:N,Al, вирощених на Si підкладках методом магнетронного розпилювання // Тези доповідей конференції молодих вчених з фізики напівпровідників  “Лашкарьовські читання – 2013” з міжнародною участю (Київ, Україна) – 2-4 квітня 2013. -cc.131-133.

- I. Shtepliuk. Thermodynamic properties of Zn1-xCdxO ternary alloy // Abstracts of Young scientists conference on semiconductor physics “Lashkaryov’s readings-2013” (Kyiv, Ukraine) – April 2-4, 2013. - pp. 155-157.

# Л.А. Косяченко, А.І. Євтушенко, Г.В. Лашкарьов, В.М. Склярчук, О.Ф. Склярчук, В.Й. Лазоренко, В.М. Ткач. Ступінь самокомпенсації ZnO співлегованого азотом та алюмінієм// Тези доповідей 5-тої Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”  (СЕМСТ-5) (Одеса,  Україна) – 4 - 8  червня 2012. -c. 161.

# А.И. Евтушенко, Г.В. Лашкарев, В.И. Лазоренко, О.Ю. Хижун. Технология создания детекторов ультрафиолетового излучения на основе ZnO // Тезисы докладов ІII-й Международной Самсоновской конференция “Материаловедение тугоплавких соединений” (Киев, Украина) –  23-25 мая 2012. -c. 141.

- G.V. Lashkarev, V.A. Karpyna, V.I. Lazorenko, I.I. Shtepliuk,                               V.S. Khomchenko, Yu.P. Piriatinsky, A. Reszka. The enhancement of photo- and cathodoluminescence of ZnO by plasmonic effect and doping by isoelectronic impurity” // Abstracts of E-MRS 2012 Fall Meeting (Strasbourg, France) – May 14-18, 2012.

- І.І. Штеплюк, Г. В. Лашкарьов,  В.Й. Лазоренко, В.В. Хомяк, І.І. Тімофєєва, Д.В. Миронюк, В.В. Стрельчук, О.Ф. Коломис, А.С. Романюк.  Вплив відпалу на структурні, оптичні та вібраційні властивості плівок Zn1-xCdxO// Тези доповідей 5-тої Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології”  (СЕМСТ-5) (Одеса, Україна) – 4 - 8 червня 2012. – c.151.

- I. Shtepliuk, G. Lashkarev, O. Khyzhun, V. Strelchuk, O. Kolomys, V. Khomyak, V. Lazorenko, Α.Romaniuk and D. Myroniuk.  XPS and Raman characterizations of Zn1-xCdxO films grown at the different growth conditions // Abstracts of 41th “Jaszowiec” 2012 International School and conference on the Physics of semiconductors (Krynica-Zdroi, Poland) – June 27- July 1, 2012. - p.138.

- I. Shtepliuk, G. Lashkarev, V. Khomyak, I. Timofeeva, V. Lazorenko, R. Yakiela, V. Khranovskyy and R. Yakimova. ZnO band gap engineering: effect of substrate on structural and luminescence properties of the Zn1-xCdxO ternary alloys // 41th “Jaszowiec” 2012 International School and conference on the Physics of semiconductors (Krynica-Zdroi, Poland) – 27June - 1July 2012. - p. 136.

- I. Shtepliuk, V. Khranovskyy, G. Lashkarev, V. Lazorenko, A. Ievtushenko, V.Khomyak, D. Myroniuk and  R. Yakimova. Study of the n-Zn0.9Cd0.1O/p-SiC heterostructures //41th “Jaszowiec” 2012 International School and conference on the Physics of semiconductors (Krynica-Zdroi, Poland) – 27June - 1July 2012. - p. 159.

- V.V. Khomyak, M.M. Slyotov, I.I. Shtepliuk, G.V. Lashkarev,                              O.M. Slyotov, V.V. Kosolovskiy. Effect of the selenium isoelectronic impurity on the luminescence of ZnO films // Abstracts of 41th “Jaszowiec” 2012 International School and conference on the Physics of semiconductors (Krynica-Zdroi, Poland) – June 27- July 1, 2012. - p. 140.

- L. Ovsiannikova, I. Shtepliuk, G. Lashkarev and V. Kartuzov.  Electronic Structure of fullerene-like and wurtzitic-like Zn(Cd)O clusters // Abstracts of 41th “Jaszowiec” 2012 International School and conference on the Physics of semiconductors (Krynica-Zdroi, Poland) – June 27- July 1, 2012. - p. 156.

- I. Shtepliuk, G. Lashkarev, V. Khranovskyy, O. Yu. Khyzhun, V. Lazorenko, V. Khomyak, V. Strelchuk, O. Kolomys, and R. Yakimova. Effect of cadmium incorporation on the optical, electronic and vibrational properties of the ZnO films grown by the dc magnetron sputtering // 7th International Workshop on Zinc Oxide and Related Materials (Nice, France) – 11-14 September 2012. - p. 103.

- I. Shtepliuk, V. Khranovskyy, G. Lashkarev, V. Lazorenko, V.Khomyak  and R Yakimova. ZnCdO films grown by the dc magnetron sputtering for optoelectronic applications // Abstracts of the 7th International Workshop on Zinc Oxide and Related Materials (Nice, France) – September 11-14, 2012. - p. 93.

- G.V. Lashkarev, A.I. Ievtushenko, I.I. Shtepliuk, V.I. Lazorenko, V.D. Khranovskyy, V.A. Karpyna, O. Yu. Khyzhun, D. V. Myroniuk, V.V.Strelchuk, V.A. Skuratov, S.G. Zemlyanoi, L.I. Petrosian, and R. Yakimova. The control of properties of ZnO films for optoelectronics and photovoltaics by technological conditions and doping // Abstracts of the 7th International Workshop on Zinc Oxide and Related Materials (Nice, France) – September 11-14, 2012. - p. 72

- И.И. Штеплюк, Г.В. Лашкарев, В.Й. Лазоренко, В. В. Хомяк, Д.В. Миронюк, А. Романюк Сравнительный анализ  электронных, структурних и оптических свойств пленок ZnO и Zn1-xCdxO // Kонференция молодых ученых по физике полупроводников «Лашкаревские чтения - 2012» (Киев, Украина) – 3-5 апреля 2012.- cc. 203 - 205.

# А.І. Євтушенко, Г.В. Лашкарьов, В.Й. Лазоренко. Методологія створення детекторів ультрафіолетового випромінювання на основі оксиду цинку//Тези ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених “Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології” (Київ, Україна) –  Листопад 16 – 18, 2011. -c. 22.

# І. Shtepliuk, G. Lashkarev,   I. Timofeeva, V. Lazorenko, V. Khomyak. Band gap engineering of ZnO by alloying with CdO and effect of technological growth conditions on structural and optical properties  // E-MRS 2011 Spring Meeting (Nice, France) –  9 - 13 May 2011.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko. The influence of oxygen pressure on ZnO:Al films properties // Abstracts of V Ukrainian Scientific Conference on Semiconductor Physics (Uzhgorod, Ukraine) – October 9 – 15, 2011.- p. 402.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.M. Tkach, V.V. Strelchuk, O.Y. Khyzhun, V.I. Lazorenko, L.O. Klochkov, V.P. Bryksa, K.A. Avramenko, V.A. Baturin, A.Y. Karpenko. The effect of nitrogen doping and Al-N codoping on ZnO properties // Abstracts of V Ukrainian Scientific Conference on Semiconductor Physics (Uzhgorod, Ukraine) – October 9 – 15, 2011.- p. 205.

- I.І. Штеплюк, Г.В.Лашкарьов, В.В.Хомяк, П.Д. Мар’янчук, І.І. Тимофєєва, Е. В. Майструк, А.М. Кафанов, В.Й. Лазоренко.   Закономірності впливу технологічних умов осадження  на мікроструктуру і оптичні властивості плівок Zn1-xCdxO // Тези доповідей V Української наукової конференції з фізики напівпровідників» (Ужгород, Україна) –  9-15 жовтня 2011.- c. 464.

- G.V. Lashkarev, V.A. Karpyna, V.I. Lazorenko, A.I. Ievtushenko, V.D. Khranovskyy, I.I. Shtepliuk, P.V. Demydyuk. Properties of ZnO films and Nanostructures for Optoelectronic applications // Abstracts of 5th International Ukrainian Scientific Conference on physics of semiconductors (Uzhgorod, Ukraine) –  October 9 - 15, 2011.- p. 213.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko. The effect of oxygen pressure on the properties of ZnO:Al films //Abstracts of E-MRS 2011 Fall Meeting (Warsaw, Poland) – September 19 - 23, 2011.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, L.O. Klochkov, O.Y. Khyzhun, O.I. Bykov, T.Sh. Osmanov. The novel prospects of nitrogen doping and Al-N codoping of ZnO //Abstracts of E-MRS 2011 Fall Meeting (Warsaw, Poland) – September 19 - 23, 2011.

# I. Shtepliuk, G.Lashkarev, I.Timofeeva, V.Lazorenko, V. Khomyak, P. Marianchuk.  Regularities of the influence of deposition parameters on the surface morphology and the band gap of the Zn0.9Cd0.1O films // Abstracts of E-MRS 2011 Fall Meeting (Warsaw, Poland) – May 9 - 13, 2011.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, L.O. Klochkov, O.I. Bykov, O.M. Kutsay, S.P. Starik, V.A. Baturin, A.Y. Karpenko. Influence of Oxygen Pressure on the Properties of AZO Films// Abstracts of XXXX International School on the Physics of Semiconducting Compounds (Krynica-Zdrój, Poland) –  June 25 – July 1, 2011.- p. 81.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, O.Y. Khyzhun, L.O. Klochkov, O.I. Bykov, V.M. Tkach, V.A. Baturin, A.Y. Karpenko. Features of the Properties for Nitrogen Doping and Al-N Codoping of ZnO Films// Abstracts of XXXX International School on the Physics of Semiconducting Compounds (Krynica-Zdrój, Poland) –  June 25 – July 1, 2011.- p. 80.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, Zs.J. Horvath, M.G. Dusheyko. The Photodetectors with Vertical Integration Based on ZnO Films// Abstracts of XXXX International School on the Physics of Semiconducting Compounds (Krynica-Zdrój, Poland) –  June 25 – July 1, 2011.- p.79.

- I.Shtepliuk, G.Lashkarev, O. Khyzhun, V. Khomyak, V. Lazorenko, I.Timofeeva, L. Klochkov, B. Kowalski, A. Reszka. Enhancement the intensity of ultraviolet luminescence of ZnO film upon doping isovalent impurity of cadmium // Abstracts of 40th “Jaszowiec” 2011 International School and conference on the Physics of semiconductors (Krynica-Zdroi, Poland) –  June 27- July 1, 2011.- p.63.

# A.I. Ievtushenko. Materials science aspects of the development of photodetectors based on zinc oxide // Abstracts of II Conference of Young Scientists "Reality and Perspectives of Materials Science" (Pereyaslav-Khmelnytsky- Kyiv, Ukraine) –  June 21-25, 2011.- pp. 24-25.

# I.I. Shtepliuk, A.I. Ievtushenko. The features of the red-shifting the near-band emission in the as-deposited and annealed Zn1-xCdxO films  // II Conference of Young Scientists "Reality and Perspectives of Materials Science" (Pereyaslav- Khmelnytsky- Kyiv, Ukraine) – 21-25 June 2011.- pp. 39 - 40.

# A.I. Ievtushenko, V.I. Lazorenko, Zs.J. Horvath, G.V. Lashkarev, M.G. Dusheyko, V.A. Baturin, A.Y. Karpenko. Features of the properties for photodetectors with vertical integration based on ZnO// Abstracts of XIII International Conference “Physics and technology of thin films and nanosystems” (Ivano-Frankivsk, Ukraine) – May 16 - 21, 2011.- p. 142.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, O.Y. Khyzhun, L.O. Klochkov, O.I. Bykov, V.M. Tkach, O.M. Kutsay, S.P. Starik. Nitrogen and aluminum doping of ZnO films by magnetron sputtering of Zn targets containing different amount of Al // Abstracts of XIII International Conference “Physics and technology of thin films and nanosystems” (Ivano-Frankivsk, Ukraine) –  May 16 - 21, 2011.- p. 107.

- I.I. Shtepliuk, G.V.Lashkarev, O.Yu. Khyzhun, B. Kowalski, A. Reszka, V. I. Lazorenko, I. I. Timofeeva, V. V. Khomyak. The effect of the isovalent doping with cadmium on the microstructure and UV cathodoluminescence of the ZnO films  // XIII International Conference “Physics and technology of thin films and nanosystems (Ivano-Frankivsk, Ukraine) – 16 - 21 May 2011.- pp.119 - 120.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, L.O.Klochkov, O.I. Bykov, O.M. Kutsay, S.P. Starik, M.G. Dusheyko, V.A. Baturin, A.Y. Karpenko. Influence of oxygen pressure on properties of AZO films deposited on glass substrates by magnetron sputtering using layer by layer growth method//Abstracts of E-MRS 2011 Spring Meeting (Nice, France) –   May 9 - 13, 2011.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, L.O. Klochkov, O.I. Bykov, V.V. Strelchuk, K.A. Avramenko, V.M. Tkach, O.M. Kutsay, V.A. Baturin, A.Y. Karpenko. Nitrogen doping and Al-N codoping of ZnO films deposited by magnetron sputtering from Zn, Zn:0.7%Al and Zn:1.4%Al targets// Abstracts of E-MRS 2011 Spring Meeting (Nice, France) –   May 9 - 13, 2011.

# A. Ievtushenko, G. Lashkarev, V. Lazorenko, V. Karpyna, O. Bykov, L. Klochkov, L. Kosyachenko, V. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk, V. Baturin, A. Karpenko. Quality improvement of ZnO films and UV detectors based on them// Abstracts of “The 6th International Workshop on Zinc Oxide and Related Materials” (Changchun, China) – August 5 - 7, 2010.- p. 36.

- I. Shtepliuk, G. Lashkarev, I. Timofeeva,   V. Lazorenko, V. Khomyak, P. Marianchuk. Regularities of the influence of deposition parameters on the surface morphology and the band gap of the Zn0.9Cd0.1O films / // E-MRS 2011 Fall Meeting (Nice, France) – 9 - 13 May, 2011.

- І. I. Штеплюк, Г. В. Лашкарьов, В. Й. Лазоренко. Вплив параметрів росту на мікроструктуру та спектри низькотемпературної фотолюмінесценції плівок твердих розчинів Zn0.9Cd0.1O, вирощених методом магнетронного розпилення // II Всеукраїнська конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології» (Київ, Україна) – 16-18 листопада 2011.- c. 39.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko. The problems and perspectives of fabrication for ultraviolet photoresistors based on ZnO films// Abstracts of 4-th International Scientific and Technical Conference "Sensor Electronics and Microsystem Technologies" (Odessa, Ukraine) –  June 28 - July 2, 2010.- p. 96.

# A.I. Ievtushenko, G.V. Lashkarev, V.I. Lazorenko, L.A. Kosyachenko, V.M. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk Phototransistor based on n-ZnO:N/p-Si heterojunction // Abstracts of 4-th International Scientific and Technical Conference "Sensor Electronics and Microsystem Technologies" (Odessa, Ukraine) –  June 28 - July 2, 2010.- p. 95.

# G.V. Lashkarev, A.I. Ievtushenko, V.I. Lazorenko, L.A. Kosyachenko, V.M. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk. Detector Based on ZnO with High Internal Photocurrent Gain // Abstracts of XXXIX International School on the Physics of Semiconducting Compounds (Krynica-Zdrój, Poland) – June 19 - 24, 2010.- p. 80.

# A. Ievtushenko, V. Lazorenko, G. Lashkarev, O. Bykov, L. Klochkov, L. Udovenko. The improvement of crystal structure of ZnO films using thermal annealing // Abstracts of The Second International Samsonov Memorial Conference “Material Science of Refractory Compounds” (Kyiv, Ukraine) – May 18-20, 2010.- p. 84.

# A. Ievtushenko, V. Lazorenko, V. Karpyna, G. Lashkarev, O. Bykov, L. Klochkov, V. Strelchuk, K. Avramenko. The method for improvement of ZnO films quality at thermal annealing in air// Abstracts of IV Ukrainian Scientific Conference on Semiconductor Physics (Zaporizhzhya, Ukraine) – September15 – 19, 2009. – V.2. - pp. 119-120.

# A. Ievtushenko, G. Lashkarev, V. Lazorenko, M. Dusheyko, V. Strelchuk, K. Avramenko, L. Kosyachenko. The photosensitive diodes of ultraviolet radiation based on undoped and nitrogen doped ZnO films, deposited by multistage method in magnetron sputtering // Abstracts of IV Ukrainian Scientific Conference on Semiconductor Physics (Zaporizhzhya, Ukraine) – September15 – 19, 2009. – V.2. - p. 34.

# A. Ievtushenko, G. Lashkarev, V. Lazorenko, V. Khranovskyy, V. Karpyna, O. Kutsay, V. Baturin, A. Karpenko, M. Lunika, L. Kosyachenko, V. Sklyarchuk, O. Sklyarchuk. New tendencies of deposition high quality ZnO films for designing of UV photodetectors on their basis // Abstracts of 14th International Conference on AII-BVI Compounds (St. Petersburg, Russia) – August 23-28, 2009. - p. 273.

# A. Ievtushenko, G. Lashkarev, V. Lazorenko, V. Khranovskyy, V. Karpyna, L. Kosyachenko, V. Sklyarchuk, O. Sklyarchuk, O. Kutsay, V. Baturin, A. Karpenko, M. Lunika. Deposition of high quality ZnO films for designing of UV photodetectors on their basis // Abstracts of XXXVIII International School on the Physics of Semiconducting Compounds (Krynica-Zdrój, Poland) – June 19 - 26, 2009. - p. 76.

# G.V. Lashkarev, A.I. Ievtushenko, V.I. Lazorenko, V.A. Karpyna, V.D. Khranovskyy, O.M. Kutsay, V.A. Baturin, A.Y. Karpenko, M.M. Lunika. Layer by layer growth of ZnO films by r.f. magnetron sputtering // Abstracts of E-MRS 2009 Spring Meeting (Strasbourg, France) –   June 8 - 12, 2009.

# G.V. Lashkarev, A.I. Ievtushenko, V.I. Lazorenko, V.D. Khranovskyy, M.G. Dusheyko, L.A. Kosyachenko, V.M. Sklyarchuk, O.F. Sklyarchuk, V.M. Tkach, Zs.J. Horvath. Photoresponsivity of Ni/ZnO/Al and Ni/ZnO/n+-Si photodiodes // Abstracts of E-MRS 2009 Spring Meeting (Strasbourg, France) –   June 8 - 12, 2009.

# А.І. Євтушенко, В.Й. Лазоренко, Г.В. Лашкарьов, В.А. Карпина, В.Д. Храновський, В.А. Батурин, О.Ю. Карпенко, М.М. Луніка. Високочастотне магнетронне напилення плівок ZnO методом пошарового осадження//Тези XII Міжнародної конференції “Фізика та технологія тонких плівок та наносистем” (Івано-Франківськ, Україна) –  Травень 18 – 23, 2009. –  T. 1. –  сc.167-168.

# А.І. Євтушенко, Г. В. Лашкарьов, В.А. Батурин, О.Ю. Карпенко, М.М. Луніка. Осадження якісних плівок ZnO на підкладинки Si3N4/Si методом ВЧ магнетронного розпилення//Тези Всеукраїнської конференції молодих вчених “Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології” (Київ, Україна) –Листопад 12 – 14, 2008. –  c. 266.

# А. І. Євтушенко, В.А. Карпина, Л.І. Петросян, Г.В. Лашкарьов. Оксид цинку – матеріал для створення детекторів ультрафіолетового випромінювання //Тези Всеукраїнської конференції молодих вчених “Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології” (Київ, Україна) – Листопад 12 – 14, 2008. –  c. 57.

- I. Shtepliuk, G. Lashkarev, V. Strelchuk, V. Khomyak, K. Avramenko, O. Kolomys, V. Lazorenko, I. Timofeeva, A. Ievtushenko. Crystal structure, Raman scattering and optical properties of solid solutions Zn1-xCdxO // XXXIX “Jaszowiec” 2010 International School and conference on the Physics of semiconductors (Krynica-Zdroi, Poland) – June 19-24, 2010.- p. 92.

- I.І. Штеплюк, Г.В. Лашкарьов, В.В. Хомяк, В.Й. Лазоренко. Реалізація та перспективи застосування плівок твердих розчинів Zn1-xCdxO. // Тези доповідей конференції молодих учених «Реальність та перспективи матеріалознавства» (Переяслав-Хмельницький, Україна) – 25-28 травня 2010.- cc. 31-32.

- I. Shtepliuk, G. Lashkarev, V. Lazorenko, I. Timofeeva, A. Ievtushenko. Determination of optimum technological conditions of formation of solid solutions Zn1-xCdxO // Abstracts of The Second International Samsonov Memorial Conference “Material Science of Refractory Compounds” (Kyiv, Ukraine) – May 18-20, 2010.- p. 100.

# A. Ievtushenko, V. Karpyna, G. Lashkarev, V. Lazorenko, V. Baturin, A. Karpenko, M. Lunika, I. Dmytruk, P. Korenyuk, A. Dan’ko. Multilayered ZnO films of improved quality deposited by magnetron sputtering // Abstracts of XXXVII International School on the Physics of Semiconducting Compounds (Jaszowiec, Poland) –  June 7 - 13, 2008. –  p. 78.

# A. Ievtushenko, G. Lashkarev, V. Lazorenko, V. Karpyna, V. Sichkovskyi, L. Kosyachenko, V. Sklyarchuk, O. Sklyarchuk, V. Bosy, F. Korzhinski, A. Ulyashin, V. Khranovskyy, R. Yakimova Ultraviolet detectors based on ZnO:N thin films with different contact structures // Abstracts of XXXVII International School on the Physics of Semiconducting Compounds (Jaszowiec, Poland) –  June 7 - 13, 2008. –  p. 79.

# А.І. Євтушенко, В.Й. Лазоренко, В.А. Карпина, В.Д. Храновський, Г.В. Лашкарьов, Л.А. Косяченко, В.М. Склярчук, О.Ф. Склярчук Детектор ультрафіолетового випромінювання на основі ZnO:N // Тези 3-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (Одеса, Україна) – 2-6 червня, 2008 . – c. 248.

Автори:

к.ф.-м.н., н.с. 							Євтушенко А.І.

к.ф.-м.н., н.с. 					 		Штеплюк  І.І.

Підпис засвідчую:

# Вчений секретар

ІПМ ім. І.М. Францевича

НАН України

к.ф.-м. н. 					                               Картузов  В.В.